附件4
高弹高粘改性沥青砂应力吸收层

用于桥面铺装施工工法

黑龙江省龙建路桥第四工程有限公司

王心智 蒋久明 陈涛  祝君 李静

1 前言

桥面铺装是为了保护桥面板和分布车轮的集中荷载，用沥青混凝土、高分子聚合物等材料铺装在桥面板上的保护层。桥面铺装早期破坏严重影响了交通通行的舒适性、安全性，给养护维修部门带来较大的治理维修难度，影响正常的交通运营畅通。

黑龙江省地处寒冷地区，铺装层的早期损坏表现的尤为突出，近些年，虽然在桥面铺装面层施工时，铺筑材料中（5cm改性沥青混凝土）掺拌了2.5‰-3‰的聚酯纤维，更好改善了铺装层的高温稳定性、低温抗裂性、疲劳耐久和防止裂缝的性能。但是在施工中刚性水泥桥面上直接摊铺柔性沥青路面，在行车荷载的作用下，产生的裂缝最终会反射到铺装上层，这就需要铺筑一种介于刚性与柔性路面之间材料，来缓冲和分散荷载作用下的应力，进一步延迟荷载型裂缝的产生。

为了更好解决高寒的东北地区桥面铺装破损严重，修复率越来越高，修复周期越来越短的问题，黑大A25标段技术人员对桥面铺筑层的相关技术进行了深入的专项研究，根据工程所处气候区域，采用“2cm高弹高粘改性沥青热拌沥青砂应力吸收层+8cm改性沥青聚酯纤维混凝土”做为桥面铺装的结构形式，代替传统的“5cm厚改性沥青砼+5cm厚改性沥青聚酯纤维混凝土”设计形式。

经过在密兴高速A4标段穆棱河大桥、海牡公路C1标段海浪河大桥的桥面铺装层工程实践中得以应用和完善，形成本工法，取得了明显的社会效益及经济效益。

2、工法特点

2.1缓冲和分散车辆集中荷载，防止车轮直接磨耗梁板，缓和行驶车辆对桥面板的冲击。

2.2延缓反射裂缝发生时间，延长原有桥面铺装层使用寿命。

2.3起到防水层与桥面板粘结更加紧密的作用，获得良好的层间粘结力和优越的防水性能。

2.4保证在桥面上行驶车辆的平稳性、舒适性、安全性的要求。

2.5施工方便、性价比高、节约后期养护费用。

3 适用范围

本工法适用于桥面铺装层中水泥混凝土与沥青混凝土之间的粘结层和旧水泥混凝土路面加铺热沥青罩面工程。

 4 工艺原理

热拌沥青砂应力吸收层，具有对荷载产生的应力有显著的缓冲和吸收作用，对集中应力进行分散的功能。当桥面在温度变化或行车荷载作用下发生水平向变形时，可以吸收铺装层和水泥桥面之间部分相对位移，减少铺装层内应力，还可以起到有效增强沥青面层与桥面水泥混凝土之间的粘结，同时具有防水作用和优异的抗疲劳能力。

碾压采用水平振荡压路机，水平振荡压路机工作重力和激振力对桥梁结构影响较小，且不会导致骨料破碎,不会松散已压实的路面材料,从而改善了整体压实质量。且碾压噪音低，对施工区附近居民和建筑的影响小,压实沥青骨料时能获得更好的面层密封效果，压实密度完全达到设计要求。

5 施工工艺流程及操作要点

5.1施工工艺流程

施工工艺流程见工艺流程图（图5-1）

[image: image1.png]WL | 36 | 03 | BB | SETR | SRR | GRSE| BERL
(mm) | (mm) | (mm) | (mm) (%) %) (%) %)
9.5 100 100 100 100 100 100.0 100
1.75 55 | 99.8 | 100 100 85 91.8 93
2.36 | 0.7 | 89.4 | 100 85 65 74.3 7
L18 | 0.6 | 66.4 | 100 65 145 57.2 55
0.6 0.3 | 36.3 | 100 50 30 31.9 10
0.3 0.3 | 222 | 100 30 15 2.5 23
0.15 | 0.3 | 65 | 9.5 18 8 12.5 13
0.075 | 0.3 1 82.8 12 7 9.6 10
mA | 18 74 8 — —





















图5.1应力吸收层施工流程图
5.2操作要点

5.2.1、沥青砂配合比设计与拌合

1、由工程设计文件和招标文件规定，根据应力吸收层的沥青混合料的类型、公路等级，工程性质，气候条件，交通条件，材料品种等确定了集料的级配曲线，根据规范和类似工程经验，估计沥青用量，一般沥青砂应力吸收层改性沥青油石比为9.5%-10.5%，且改性沥青中高弹高粘改性剂掺量为8%-10%，并以估计值为中间值，以间隔0.4%沥青变化用量，制作至少3组马歇尔试验（旋转压实成型，压实次数为50次）进行试验，测定其密度、稳定度、流值，并计算空隙率、矿料间隙率和饱和度，确定沥青混合料的配合比及最佳沥青用量。

1）高弹高粘改性沥青检测结果

表5.2.1-1高弹高粘沥青检测结果
	试验项目
	试验结果
	平均
	结论

	软化点℃          
	78.5,77.5
	78.0
	合格

	延度5℃(cm)                
	55.1,55.4,55.7
	55.4
	合格

	针入度25℃，(0.1mm)                 
	96.8,93.2,94.6
	95.0
	合格

	运动粘度135℃(Pa.s)        
	3.2,3.0,3.4
	3.2
	合格

	闪点(℃)                   
	252,250,248
	250
	合格

	溶解度(%)                  
	99.1,99.6,99.2
	99.3
	合格

	离析软化点差(℃)           
	3.2,3.3,3.4
	3.3
	合格

	TFOT后   残留物
	质量损失(％)       
	0.9
	合格

	
	弹性恢复25℃(％)   
	83.2
	合格

	
	针入度比25℃(％)   
	72.8
	合格

	
	延度5℃(㎝)        
	37.6
	合格

	结论
	该沥青各项指标满足设计文件要求


2)应力吸收层原材料级配情况
进行生产配合比设计时，拌合站模拟实际生产情况，进行上料，各热料仓筛分结果及比例如表5.2.1-2，合成级配如图5.2.1

表5.2.1-2应力吸收层热筛分及级配组成

[image: image2.png]i 5 (%)

10— - f

1 | | |
0.075 0.15 0.3 0.6 1.18 2.36 4.75 9.5 19

AL (mm)




图5.2.1 合成级配图


3）沥青用量的确定

根据试验结果，应力吸收层的最佳油石比在9.5-10.5%之间，在此基础以0.4%间隔，确定最佳沥青用量。进行旋转压实成型，通过体积指标，确定最佳油石比，试验结果如表5.2.1-3，表5.2.1-4所示。

表5.2.1-3 应力吸收层生产配合比试验结果

	油石比
	毛体积相对密度
	空隙率（%）
	矿料间隙率（%）
	饱和度（%）

	9.5
	2.369
	1.7
	20.5
	91.7

	9.9
	2.381
	0.8
	20.3
	96.1

	10.3
	2.376
	0.7
	20.8
	96.6

	设计文件要求
	—
	0.5-1.5
	>18
	>85


按表5.2.1-3的试验结果，确定应力吸收层的最佳油石比为9.7%，该油石比的混合料性能如表5.2.1-4所示

表5.2.1-4 9.7%油石比应力吸收层沥青混合料体积指标

	油石比
	毛体积相对密度
	空隙率（%）
	矿料间隙率（%）
	饱和度（%）

	9.7
	2.382
	0.9
	20.4
	96

	设计文件要求
	—
	0.5-1.5
	>18
	>85


4）生产配合比的确定

根据以上试验结果，确定生产配合比如下表5.2.1-5

表5.2.1-5应力吸收层生产配合比

	筛孔/mm
	3-6
	0-3
	矿粉
	油石比

	比例%
	18.0
	74
	8
	9.7


2、对于到场的高弹高粘沥青单独存放，在使用期间，储存沥青的沥青罐或贮油池中的温度不宜低于150℃，并不高于180℃，经较长时间存放的应力吸收层沥青在使用前应抽样检查，不符合质量要求的不得使用。

3、应力吸收层混合料中0-3mm的细集料含量高，约占总量的75%左右，且沥青油石比为9.7%左右，混合料不易拌合均匀，需加强拌合站除尘性能，延长拌合时间5-10s，以拌合均匀为宜。
4、沥青加热温度170～180℃，集料加热温度190～200℃，混合料出厂温度，175～190℃，低于155℃或高于195℃废弃。
5.2.2、沥青砂运输与摊铺
1、应力吸收层摊铺部位为两侧桥头搭板至沥青混凝土桥面板部分，厚度为2cm。

2、混合料由大吨位自卸汽车运输，车厢底部及周壁涂一层隔离剂。

3、运输时用篷布遮盖混合料，已到达保温、防尘目的。

4、铺筑沥青砂前，用沥青洒布车喷洒在桥面上喷洒粘层油，使刚性路面与柔性路面之间粘结更好，洒布量可参照收费站白色与黑色路面衔接过渡段中的油沥青0.6kg/㎡。

5、气温低于10℃不得摊铺；雨后24小时内不准进行施工。
6、应力吸收层摊铺工艺与其他沥青混凝土摊铺工艺相同，摊铺温度不低于160℃。 

5.2.3、碾压
1、采用具有水平振荡功能的压路机进行振荡压实，不得使用垂直振动压路机，以防止在竖向振动下对桥涵造成破坏，不得使用胶轮压路机碾压，以防止沥青砂在自重较大的胶轮与桥面混凝土作用下，形成“饼状”。

2、利用水平振荡轮对沥青砂应力吸收层不断揉搓碾压，压实温度为不低于155℃为宜。
3、采用3台压路机进行碾压，摊铺之后立即进行初压，采用钢轮静压1遍，初压后紧接着进行复压，钢轮振荡2遍，复压之后紧接进行终压，采用钢轮静压碾压1遍。

表5.2.3 压实类型及时速

	压实类型
	初压（km/h）
	复压（km/h）
	终压（km/h）

	振荡压路机
	2
	4.5
	3.0


4、初压不能产生推移、发裂；复压后无明显轮迹；终压应无轮迹。

5、注意用压路机去除由于水泥混凝土路面中的湿气，出现的小气泡。

6、为了保证边部压实，对于桥涵施工中已安装完毕的“w”板进行拆除，待边部碾压完毕后再进行安装。也可采用小型压路机碾压边部如“1吨压路机”。
5.2.4、接缝处理
1、根据桥面铺装层设计结构形式，应力吸收层摊铺后与中面层之间存在一定厚度差值，横向接缝不能进行相同高度的相接，可采用自然碾压的斜接缝和阶梯形接缝，但因搭接厚度不同与规范规定接缝集中形式有所不同（如图5.2.4）。



阶梯形接缝



斜接缝

图5.2.4

2、接缝应避开结构物及下面层的接缝位置，直接缝时搭接长度1-2m，斜接缝搭接长度4-5m，保证碾压不受阻挡。

3、接缝施工时，搭接处应清扫干净，缝口涂粘层沥青，斜接缝施工时做到紧密粘结、充分压实、连接平顺，防止离析。垂直平接缝时，因搭接后，接缝处存在高差，为保证上面层连接，接缝处采用小型压路机（如：1吨重）横向碾压，保证接缝处连接紧密，防止渗水。

5.2.5开放交通和上面层摊铺

碾压完成后及时进行封闭交通，保证上面层施工质量。以防止在行车荷载作用下产生破坏，平整度受到影响，5天之内在应力吸收层上摊铺上面层。

6.材料与设备

6.1材料

6.1.1高弹高粘改性沥青技术要求

表6.1.1应力吸收层改性沥青技术要求
	项目
	技术指标

	针入度25℃，(0.1mm)        不小于
	80

	延度5℃(cm)                最小
	55

	软化点℃                    最小
	75

	运动粘度135℃(Pa.s)        最大
	2～4

	闪点(℃)                   最小
	245

	溶解度(%)                  最小
	99

	离析软化点差(℃)           最大
	3.5

	弹性恢复25℃(％)           最小
	90

	TFOT后   残留物
	质量损失(％)       最大
	1.0

	
	弹性恢复25℃(％)   最小
	80

	
	针入度比25℃(％)   最小
	70

	
	延度5℃(㎝)        最小
	35


6.1.2应力吸收层集料应洁净、干燥、 其质量应符合下表的要求
表6.1.2-1应力吸收层集料规格
	规格
	公称 

粒径（mm）
	通过以下筛孔的百分率（方孔筛，mm）

	
	
	13.2
	9.5
	4.75
	2.36
	1.18
	0.6
	0.3
	0.15
	0.075

	S14
	3-5
	
	100
	90-100
	0-15
	
	0-3
	
	
	

	S16
	0-3
	
	
	100
	80-100
	50-80
	25-60
	8-45
	0-25
	0-15


表6.1.2-2 应力吸收层细集料技术要求       

	项 目
	单位
	高速公路

	表观密度               不小于
	t/m3
	2.6

	坚固性（>0.3mm部分）  不小于
	％
	12

	砂当量                 不小于
	％
	65

	细集料未压实的孔隙率   不小于
	％
	42


6.1.3应力吸收层细集料技术要求

 表6.1.3  应力吸收层用矿粉的质量技术要求          

	项  目
	单位
	高速、一级公路

	视密度    不小于
	t/m3
	2.60

	含水量    不大于
	％
	1

	粒度范围
	<0.6mm
	
	100

	
	<0.15mm
	
	90～100

	
	<0.075mm
	
	75～100

	外   观
	
	无团粒结块

	亲水系数
	
	<1

	塑性指数
	
	<4


6.2设备的配置

	序号
	机械名称
	数量
	型号
	备注

	1
	沥青混凝土拌合站
	1套
	西筑4000型
	

	2
	沥青混凝土摊铺机
	1台
	福格勒2100-2
	

	3
	振荡压路机
	3台
	“酒井130”
	

	4
	小型压路机
	1台
	1t
	

	5
	装载机
	4台
	ZL50
	

	6
	洒水车
	2台
	10t
	

	7
	粘层油洒布车
	1台
	6m
	


7质量控制

7.1质量标准

7.1.1应力吸收层质量要求

《公路工程集料试验规程》（JTG E42-2005）

《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》（JTJ E20-2011）

《公路沥青路面施工技术规范》（JTGF40-2004）

表7.1.1-1  应力吸收层混合料的检测频度和质量要求

	项     目
	检查频度及单点检验评价方法
	质量要求
	试验方法

	
	
	或允许偏差
	

	混合料外观
	随时
	观察集料粗细、均匀性、离析、油石比、色泽、冒烟、有无花白料、油团等各种现象
	目测

	拌和

温度
	沥青、集料的加热温度
	逐盘检测评定
	沥青170～180℃
集料190～200℃
	传感器自动检测、显示并打印

	
	混合料出厂温度
	逐车检测评定
	175～190℃
低于155℃或高于195℃废弃
	出厂时逐车按T0981人工检测

	
	
	逐盘测量记录，每天取平均值评定
	符合本文件规定
	传感器自动检测、显示并打印

	矿料

级配

（筛孔）
	0.075mm
	逐盘在线检测
	±2%
	计算机采集数据计算

	
	≤2.36mm
	
	±5%
	

	
	0.075mm
	逐盘检查，每天汇总1次取平均值评定
	±1%
	总量检验

	
	≤2.36mm
	
	±2%
	

	
	0.075mm
	每台拌和机每天2次，以2个试样的平均值评定
	±1%
	T 0725抽提筛分与标准级配比较的差

	
	≤2.36mm
	
	±4%
	

	沥青用量（油石比）
	逐盘在线监测
	±0.3%
	计算机采集数据计算

	
	逐盘检查，每天汇总1次取平均值评定
	±0.1%
	总量检查

	
	每台拌和机每天2次，以2个试样的平均值评定
	±0.3%
	抽提T 0722、T 0721


表7.1.1-2沥青混合料级配技术要求

	级配类型
	通过以下筛孔的百分率（方孔筛，mm）

	
	16.0
	13.2
	9.5
	4.75
	2.36
	1.18
	0.6
	0.3
	0.15
	0.075

	应力吸收层
	
	
	100
	85-100
	65-85
	45-65
	30-50
	15-30
	8-18
	7-12


7.2施工过程质量控制

7.2.1桥面板表面应做铣刨拉毛处理，清除浮浆，除去过高的突出部位。

7.2.2应力吸收层铺装长度为搭板及桥面，与沥青中面层（AC-20沥青混凝土）有一定高度差，且材料配合比设计不同，接缝处应加以细化，且处于桥头处，进行顺坡，防止桥头跳车。

7.2.3沥青砂应力吸收层厚度薄、散热快，施工难度高，严格控制初压、复压、终压温度。

7.2.4不提倡钻孔取样，经济条件允许，可以施工过程中要配备核子密度仪.施工前应用压实试件对核子密度仪进行校正。压实密度为不小于实验室50次试件密度的97%。
7.2.5施工时，对泄水孔进行用挡板进行塞挡，待施工完毕清除挡板，确保泄水孔可将路面雨水排出。

7.2.6马歇尔试验指标控制

表7.2.6应力吸收层马歇尔技术指标     
	项 目
	技术标准

	旋转压实次数
	50次

	空隙率(%)
	0.5-1.5

	矿料间隙率(%)
	>18

	饱和度
	>85


8 安全措施

8.1严格遵照国家颁布的有关安全技术规程和安全操作规程。
8.2桥面全幅施工，两侧无空隙，摊铺机两侧严禁现场人员施工，以免发生危险。

8.3对沥青罐进行围挡，树立安全警示牌，防止烫伤。
8.4在现场设立醒目的安全标志警告牌等。现场人员，配发安全帽、反光膜的服饰。 

8.3高温季节施工要有防暑降温措施，搭设必要的凉棚，供应饮品和防暑药品，保证施工人员的身体健康。

8.4压实机械要严格按规定行驶路线行驶，严格执行安全操作规程，机械在路基边沿作业，应留出安全距离，并采取警示标志等措施，防止机械下滑和倾翻。

8.6加强交通管理，提前察看便道，规定形成路线，主要道口和施工现场设专人指挥车辆。

8.7所有驾驶员、操作人员应严格执行操作规程，严禁酒后驾车和违章驾驶。

9 环保措施

9.1施工时严格执行国家环保有关规定，确保环境不被污染.

9.2为防止露天存放的碎石、砂砾、等材料在施工生产时产出扬尘，采用全面积覆盖，施工生产时采用随用随掀。机制砂采用彩钢棚遮盖并用苫布覆盖。
9.3拌合站出入口处安装洗轮机对车辆进行冲洗，出场时将车辆清理干净，不得将泥沙带出现场；利用土工布设置吸湿垫，避免污损场外道路。
9.4拌合站主要便道定期洒水除尘。对拌合站边侧裸露的土，用安全网或者密目网进行覆盖，减少水土流失。 
9.5改进加热工艺,防止沥青烟污染。对沥青混合料拌合设备配置沥青烟净化装置,采用封闭式沥青加热工艺,防止沥青烟污染。
9.6空气保护措施：施工期采取洒水，及时清运弃料等措施防尘、降尘。

9.7噪声环境保护措施：通过合理地安排施工间时、运输路线施工地点并适当采取消声、隔声措施。

9.8固体废弃物控制措施：做到集中处理，定期清运

9.9施工后期对施工中永久性占地和临时性用地采取措施进行复耕或绿化。对拌和场等用地采用推土机平整，并将按要求设立排水沟对顶面进行平整，将原有表层土恢复植被并进行绿化。

9.10道路竣工后，不得有占用良田的废方，切实做到工完、料净、场地清。

10效益分析

海牡公路C1标段海浪河大桥的高弹高粘沥青砂应力吸收层已完成，工程质量评定优良，工该施工技术得到业主大力支持和高度评价，提高了施工质量，节约了后期维护成本，经济效益和社会效益显著。

10.1经济效益

沥青砂应力吸收层沥青混合料的用量为8%-10%，比普通混凝土沥青混凝土高出3%-5%,因此初始造价较普通混凝土略高，通过深入研究，2cm高弹高粘沥青砂应力吸收层的设计与施工，起到了防水作用的同时，更好缓解在车辆荷载作用下，减少了变形量传递和增加了铺装层与桥面混凝土之间的粘结力，推迟了荷载型反射裂缝产生，更好的延长了桥面沥青混凝土的使用寿命，节约了由反射裂缝的灌缝及每年由此引发的维修费用，以寿命周期成本分析，在桥梁铺装层施工中，采用高弹高粘沥青砂应力吸收层的，在后期维修造价比常规维修造价减少50%左右，以海牡公路桥梁为例，节约了50万元。

10.2社会效益

在桥面铺装层中采用高弹高粘沥青砂应力吸收层，并根据路面的标准合理制定水平振荡压实工艺，既减少了延缓了桥梁病害的发生，节约了周期性维护费用，提高了桥面行车舒适性、安全性，保证了桥面平整度，其社会效益显著。

11 应用实例

11.1应用实例一

在密兴高速密山至兴凯湖段A4标段，位于黑龙江省密山市附近，2014年8月开工，2015年10月竣工，路面宽度为24.5m，该合同段的穆棱河大桥桥面铺装层的施工中，采用了2cm高弹高粘沥青砂应力吸收层。至今桥面未出现开裂，坑槽、松散及脱落的现象。得到业主、监理单位、养护部门的一致好评，取得较大的社会效益。

11.2应用实例二

海牡公路C1标段，2014年6月开工，2014年9月完工。在海浪河大桥铺装层施工中采用了该施工工法，该工程经过1-3年运营和不同季节的考验，取得了良好的效果，未发现病害，延长了使用寿命，节约了资源，降低了养护费用成本，能够带来很好的社会效益和经济效益。
11.3应用实例三

国道黑河至大连公路克东拜泉段（滕家围子）至拜泉明水界段改扩建工程A25标段，位于黑龙江省明水县附近。起讫桩号：K360+000-K375+650,长度15.67km。2015年11月开工，施工中采用了本工法，工程质量得到保证，同时降低了养护成本，取得了良好的经济效益和社会效益。

桥面清扫





配合比设计





原材料准备





监理工程师验收





粘层洒布





混合料拌合





施工放样





运   输





非接触式平衡梁





摊铺机摊铺





初压、复压、终压





不合格





自检





合格





采取措施





监理抽检





封闭交通





成品保护





1-2m














2cm应力吸收层





6cmAC-20沥青混凝土





桥面混凝土板





30cm桥头搭板





8cmATB-25沥青碎石





4-5m








2cm应力吸收层





8cmATB-25沥青碎石





6cmAC-20沥青混凝土





30cm桥头搭板





2cm应力吸收层





桥面混凝土板








