吉林省工程建设地方标准           DB22

DB22/T 0000-2023

———————————————————————————

定向岩棉板屋面及外墙外保温工程技术标准

Technical standard for directional stone wool board roof and external wall thermal insulation engineering

（报批稿）

2023-00-00 发布                   2023-00-00实施

———————————————————————————

吉林省住房和城乡建设厅

联合发布

吉林省市场监督管理厅

吉林省工程建设地方标准

定向岩棉板屋面及外墙外保温工程技术标准

Technical standard for directional stone wool board roof and external wall thermal insulation engineering

DB22/T 0000-2023

主编部门：吉林省建设标准化管理办公室

批准部门：吉林省住房和城乡建设厅

吉林省市场监督管理厅

施行日期：2023年00月00日

2023·长春

前   言

根据吉林省住房和城乡建设厅《关于下达<2023年全省工程建设地方标准制定（修订）计划>的通知》吉建设 [2023] 2号的要求，标准编制组会同有关单位，经广泛调查研究，认真总结工程实践经验，结合我省的气候、资源、建筑业发展等具体情况，依据国家现行有关标准，并在广泛征求意见基础上，制定本标准。

本标准的主要技术内容包括：1 总则；2 术语；3 基本规定；4 系统与材料；5 设计；6 施工；7 验收。

本标准由吉林省建设标准化管理办公室负责管理，由吉林绿城设计集团有限公司负责具体技术内容的解释。

本标准在执行过程中，请各单位注意总结经验，积累资料，随时将有关意见和建议反馈给吉林省建设标准化管理办公室（地址：长春市贵阳街287号建设大厦31楼，邮编：130051，Email:jljsbz@126.com），以便今后修订时参考。

本标准主编单位：吉林绿城设计集团有限公司

洛科威防火保温材料（广东）有限公司

本标准参编单位：吉林省建筑科学研究设计院

长春净月设计集团有限公司

吉林省水利水电勘测设计研究院

吉林省热力工程设计研究院有限责任公司

机械工业第九设计研究院股份有限公司

哈尔滨一江节能环保新材有限公司

本标准主要起草人员：董彦文  王  永  吕大鹏  薛  岩

朱  蕊  崔永生  刘洪洋  马根华

高  凯  卢宝发  金惠善  张佳音

马文建  高  超  潘  岩  张广玉

冀倩颖  全中华  王万莉  杨蒙蒙

王  坦  李云飞  王志军  奚梓淇

吴  琼  周  杨  宋剑锋  孙  宇

周景阳  单海燕  赵  偲  蔚丹琦

李  岩  孙俭波  王宇新  高启花

李建伟  张庆磊  徐嘉宁  夏凤嘉

范江城  李心明  王  欢

本标准主要审查人员：周  毅  陶乐然  赵英鹏  赵  卓

武  术  车红锐  徐  凯

目  次

1  总则	1

2  术语	2

3  基本规定	4

4  系统与材料	6

4.1  一般规定	6

4.2  系统	6

4.3  材料	8

5  设计	13

5.1  一般规定	13

5.2  屋面保温工程	14

5.3  外墙外保温工程	15

6  施工	19

6.1  一般规定	19

6.2  屋面保温工程	19

6.3  外墙外保温工程	19

7  验收	25

7.1  屋面保温工程	25

7.2  外墙外保温工程	27

本标准用词说明	34

引用标准名录	35

附：条文说明	37

# 1  总则

1.0.1 为规范定向岩棉板屋面保温工程及外墙外保温工程技术要求，做到安全适用、技术先进、经济合理，确保工程质量，制定本标准。

1.0.2 本标准适用于采用定向岩棉板作为保温材料的新建、扩建和改建建筑以及既有建筑节能改造中的屋面保温工程及外墙外保温工程的设计、施工及验收。

1.0.3 定向岩棉板屋面保温工程及外墙外保温工程，除应符合本标准外，尚应符合国家现行有关标准的规定。

2  术语

2.0.1 定向岩棉板 direction stone wool board

将岩棉通过特殊工艺编织为由两种或两种以上不同密度等级分层次构成的、在使用时具有方向特征的岩棉板制品。

2.0.2 定向岩棉板屋面保温工程 directional rock wool board roof insulation engineering

以定向岩棉板作为保温材料，由防水、隔汽等构造层所组成房屋顶部的设计和施工。

2.0.3 定向岩棉板外墙外保温工程 directional rock wool board external wall insulation engineering

将定向岩棉板外墙外保温系统通过施工或安装，固定在外墙外表面上所形成的建筑构造实体。

2.0.3 定向岩棉板薄抹灰外墙外保温系统 directional rock wool board thin plastering external wall insulation system

由定向岩棉板保温层、防水层、抹面层、饰面层、固定材料（胶粘剂、锚栓等）及辅助材料构成，并固定在外墙外表面的非承重保温构造的总称。

2.0.4 基层墙体 substrate

建筑物中起承重或围护作用的外墙墙体。

2.0.5 抹面层 rendering

抹在保温层上，中间夹有玻璃纤维网布，保护保温层并起防裂、防水、抗冲击和防火作用的构造层。

2.0.6 防水垫层 underlayment

坡屋面中通常铺设在瓦材或者金属板下面的材料。

2.0.7 饰面层 finish coat

外保温系统的外装饰构造层。

2.0.8 胶粘剂 adhesive

由水泥基胶凝材料、高分子聚合物材料以及填料和添加剂等组成，用于基层墙体和保温板之间粘结的聚合物水泥砂浆。

2.0.9 抹面胶浆 rendering coat mortar

由水泥基胶凝材料、高分子聚合物材料以及填料和添加剂等组成，具有一定变形能力和良好粘结性能，与玻璃纤维网布共同组成抹面层的聚合物水泥砂浆或非水泥基聚合物砂浆。

2.0.10 耐碱玻璃纤维网布 alkali resistant glass fiber mesh

表面经高分子材料涂覆处理的、具有耐碱功能的网格状玻璃纤维织物，作为增强材料内置于抹面胶浆中，用以提高抹面层的抗裂性和抗冲击性，简称玻纤网。

2.0.11 锚栓 anchor

由膨胀件和膨胀套管组成，依靠膨胀产生的摩擦力或机械锁定作用连接保温系统与基层墙体的机械固定件。

2.0.12 凸缘锚栓 profile anchor

用于固定定向岩棉板外保温系统用托架，膨胀套管不带圆盘而带有凸缘的锚栓。

2.0.13 配件 fitting

与外保温系统配套使用的附件，如密封膏、密封条、包角条、盖口条、滴水线、护角、托架等。

2.0.14 托架 bracket

由非金属材料制成或金属材料制成与塑料垫片组合使用的，锚固在外墙基层上用以支撑定向岩棉板的承托件。

2.0.15 样板墙 sample wall

将相同的保温系统组成材料，通过合理的构造做法和施工工艺先行在建筑墙体上制作的标准样板。

3  基本规定

3.0.1 本标准定向岩棉板屋面工程分为定向岩棉板金属屋面工程和定向岩棉板单层防水卷材屋面工程。本标准定向岩棉板外墙外保温工程为定向岩棉板薄抹灰外墙外保温工程。

3.0.2 定向岩棉板保温系统的各组成材料应彼此相容、具有物理化学稳定性及防腐性，系统中的各组成材料及配件应成套提供。

3.0.3 定向岩棉板屋面保温工程和外墙外保温工程必须符合现行国家标准《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015、《建筑与市政工程防水通用规范》GB 55030等国家现行规范的规定。

3.0.4定向岩棉板金属屋面工程应符合国家现行标准《采光顶与金属屋面技术规程》JGJ 255、《金属面夹芯板应用技术标准》JGJ/T 453、《建筑金属围护系统工程技术标准》JGJ/T 473和《屋面工程技术规范》GB 50345等有关标准的规定。

3.0.5定向岩棉板单层防水卷材屋面工程应符合国家现行标准《单层防水卷材屋面工程技术规程》JGJ 316和《屋面工程技术规范》GB 50345等有关标准的规定。

3.0.6 定向岩棉板薄抹灰外墙外保温工程适用建筑高度不宜大于80m，且定向岩棉板的厚度不宜大于150mm。

3.0.7 定向岩棉板薄抹灰外墙外保温工程应采用单一安全系数法进行抗风荷载设计，定向岩棉板薄抹灰外墙外保温系统的抗风压值不应小于工程项目的风荷载设计值。抗风荷载设计应符合国家现行标准《岩棉薄抹灰外墙外保温工程技术标准》JGJ/T 480、《建筑结构荷载规范》GB 50009、《工程结构通用规范》GB 55001的规定。

3.0.8 定向岩棉板薄抹灰外墙外保温系统的防火安全性能和构造应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016和《建筑防火通用规范》GB 55037的规定。

3.0.9 定向岩棉板薄抹灰外墙外保温系统防水性能应符合国家现行标准《建筑外墙防水工程技术规程》JGJ/T 235和《建筑与市政工程防水通用规范》GB 55030等有关标准的规定。

3.0.10 定向岩棉板薄抹灰外墙外保温系统中的外墙饰面层宜选择具有透气性的饰面砂浆或水性涂料饰面。饰面材料的种类选用、适用范围、相关配套材料应符合现行行业标准《外墙外保温工程技术标准》JGJ 144和《岩棉薄抹灰外墙外保温工程技术标准》JGJ/T 480的规定。

3.0.11 定向岩棉板薄抹灰外墙外保温系统应采用锚固为主、粘结与承托为辅的连接方式，固定于基层墙体上。

3.0.12 定向岩棉板薄抹灰外墙外保温工程不应采用面砖饰面。

3.0.13 定向岩棉板薄抹灰外墙外保温系统各组成材料不应对人体、生物和使用环境造成有害影响，并应对施工人员进行必要的安全防护。有关安全与环保要求除应符合国家现行标准《建筑用岩棉绝热制品》GB/T 19686、《建筑外墙外保温用岩棉制品》GB/T 25975、《外墙外保温系统材料安全性评价方法》GB/T 31435和《岩棉薄抹灰外墙外保温系统材料》JG/T 483的规定。

3.0.14 在正常使用和维护条件下，定向岩棉板薄抹灰外墙外保温工程的设计工作年限不应低于25年。

4  系统与材料

## 4.1  一般规定

4.1.1 定向岩棉板与其他材料一起使用时，其材料性质应相容。

4.1.2 定向岩棉板屋面工程的质量检查与验收，除应符合本标准规定外，还应符合现行国家标准《建筑节能工程施工质量验收规范》GB 50411和《屋面工程质量验收规范》GB 50207的规定。

4.1.3 定向岩棉板薄抹灰外墙外保温系统中所选用的定向岩棉板的性能指标，除应符合本标准规定外，还应符合现行国家标准《建筑外墙外保温用岩棉制品》GB/T 25975的有关规定。

4.1.4 定向岩棉板薄抹灰外墙外保温系统的性能指标，除应符合本标准规定外，还应符合现行行业标准《岩棉薄抹灰外墙外保温工程技术标准》JGJ/T 480的规定。

4.1.5 定向岩棉板薄抹灰外墙外保温系统的保温和防潮性能应符合现行国家标准《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015、《民用建筑热工设计规范》GB 50176的规定。

4.1.6 定向岩棉板薄抹灰外墙外保温系统中的材料应配套供应。对材料和施工质量的特殊要求，应在设计文件中明示。

4.1.7 定向岩棉板薄抹灰外墙外保温系统在重力作用、风荷载作用、温湿度变化和规定设防烈度以内的地震以及主体结构变形等的作用下应与主体结构可靠连接，在正常使用状态下，不应产生裂缝、空鼓或脱落。

## 4.2  系统

4.2.1 定向岩棉板金属屋面基本构造应符合表 4.2.1的规定：

| 屋面形式 | 系统基本构造 |  |  |  |  |  |  | 构造示意图 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 支承结构构件 | 内层压型金属板 | 隔汽层 | 保温层 | 防水 垫层 | 防水层 | 外层压型金属板 |  |
| 双层压型金属板复合保温屋面 | 衬檩及支撑件根据构造要求设置 | 根据功能要求及室内要求设置 | 应设置 | 定向岩棉板 | 按防水等级设置 | 按防水等级设置 | 应设置 | 具体见《压型金属板建筑构造》17J925-1 |

表4.2.1  定向岩棉板金属屋面基本构造

4.2.2 定向岩棉板单层防水卷材屋面基本构造应符合表 4.2.2的规定：

| 屋面形式 | 系统基本构造 |  |  |  |  | 构造示意图 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 承重层 | 隔汽层 | 保温层 | 隔离层或不燃材料覆盖层 | 防水层 |  |
| 单层防水卷材屋面 （金属屋面） | ≥0.75mm厚压型钢板(底部支承构件设置具体见个体设计) | 应设置 | 定向岩棉板 | 根据构造要求设置 | 单层防水卷材 | 具体见《单层防水卷材屋面建筑构造(一) 金属屋面》15J207-1 |

表4.2.2  定向岩棉板单层防水卷材保温系统基本构造

4.2.3 定向岩棉板薄抹灰外墙外保温系统其基本构造应符合表4.2.3的规定。

表4.2.3  定向岩棉板薄抹灰外墙外保温系统基本构造

| 系统基本构造 |  |  |  |  |  |  | 构造示意图 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基层 墙体① | 找平层 ② | 防水层 ③ | 粘结层④ | 保温层⑤ | 抹面层 ⑥ | 饰面层⑦ |  |
| 混凝土墙、砌体墙 | 根据防水等级要求作为一道防水层可采用普通防水砂浆 | 应设置，可采用聚合物水泥防水砂浆 | 胶粘剂 | 定向岩棉板 | 抹面胶浆压入玻纤网，锚栓固定，托架支撑 | 饰面涂料系统 |  |

4.2.4 定向岩棉板薄抹灰外墙外保温系统的性能指标应符合表4.2.4的规定。

表4.2.4  定向岩棉板薄抹灰外墙外保温系统性能指标

| 项目 |  | 性能指标 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 耐候性 | 耐候试验后外观 | 不得出现饰面层起泡或剥落、防护层空鼓或脱落等破坏，不得产生渗水裂缝 | JG/T 429 |
|  | 与抹面层拉伸粘接强度，kPa | 岩棉板破坏 |  |
| 不透水性 |  | 2h不透水 | GB/T 29906 |
| 吸水量，g/m2 |  | ≤500 | GB/T 29906 |
| 抗冲击性 | 建筑物首层墙面及门窗洞口等易受碰撞部位 | ≥10J级 | GB/T 29906 |
|  | 建筑物二层及以上墙面等不易受碰撞部位 | ≥3J级 |  |
| 耐冻融性（30次冻融循环） | 冻融循环试验后外观 | 防护层无空鼓、脱落，无渗水裂缝 | GB/T 29906 |
|  | 防护层与保温层拉伸粘结强度，kPa | ≥10 |  |

## 4.3  材料

4.3.1 定向岩棉板的外观树脂应分布均匀，表面平整，不得有妨碍使用的伤痕、污迹、破损、大块渣球和暴露无树脂的岩棉纤维。

4.3.2 用于金属屋面工程和单层防水卷材屋面工程的定向岩棉板性能指标应符合表4.3.2的规定。

表4.3.2  金属屋面工程和单层防水卷材屋面工程用定向岩棉板性能指标

| 项目 |  | 性能指标 |  | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 压缩强度水平分级 |  | TR-DD | TR-DD plus | — |
| 表观密度，kg/m3 | 厚度＞80mm | 140 | 160 | GB/T 5480 |
|  | 70＜厚度≤80mm | 145 | 160 | GB/T 5480 |
|  | 60＜厚度≤70mm | 150 | 165 | GB/T 5480 |
|  | 50≤厚度≤60mm | 150 | 170 | GB/T 5480 |
| 压缩强度，kPa |  | ≥60 | ≥100 | GB/T 19686 |
| 点荷载，N |  | ≥700 | ≥1000 | GB/T 19686 |
| 垂直于表面方向的抗拉强度，kPa |  | ≥10 | ≥15 | GB/T 30804 |
| 垂直于表面方向的表层抗拉强度，kPa |  | ≥15 | ≥20 | GB/T 30804 |
| 老化强度保留率，% |  | ≥60 | ≥60 | GB/T 30808 |
| 导热系数（25℃），W/(m·K) |  | ≤0.040 |  | GB/T 19686 |
| 憎水率，% |  | ≥99 |  | GB/T 19686 |
| 短期吸水量（部分浸入，24h），kg/m2 |  | ≤0.25 |  | GB/T 30805 |
| 长期吸水量（部分浸入，28d），kg/m2 |  | ≤1.00 |  | GB/T 30807 |
| 质量吸湿率，% |  | ≤0.50 |  | GB/T 19686 |
| 尺寸稳定性，% |  | ≤1.0 |  | GB/T 8811 |
| 渣球含量（＞0.25mm），% |  | ≤5.0 |  | GB/T 19686 |
| 酸度系数 |  | ≥1.8 |  | GB/T 19686 |
| 燃烧性能 |  | A（A1）级 |  | GB/T 8624 |
| 表面燃烧性能 |  | 火焰蔓延指数0；烟气蔓延指数0 |  | UL 723 |
| 熔点，℃ |  | ≥1000 |  | DIN 4102 |
| 纤维直径，μm |  | ≤6.0 |  | GB/T 19686 |
| 生物可溶解 |  | 通过EUCEB认证 |  | — |

4.3.3 用于薄抹灰外墙外保温系统的定向岩棉板性能指标应符合表4.3.3的规定。

表4.3.3  外墙用定向岩棉板的性能指标

| 项目 |  | 性能指标 |  | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 抗拉强度等级 |  | TR10 | TR15 | — |
| 垂直于表面方向的抗拉强度，kPa |  | ≥10 | ≥15 | GB/T 30804 |
| 垂直于表面方向的表层抗拉强度，kPa |  | ≥15 | ≥20 | GB/T 30804 |
| 导热系数（25℃），W/(m·K) |  | ≤0.035 |  | GB/T 19686 |
| 憎水率，% |  | ≥99 |  | GB/T 10299 |
| 短期吸水量（部分浸入，24h），kg/m2 |  | ≤0.25 |  | GB/T 30805 |
| 长期吸水量（部分浸入，28d），kg/m2 |  | ≤0.50 |  | GB/T 30807 |
| 质量吸湿率，% |  | ≤0.50 |  | GB/T 5480 |
| 尺寸稳定性，% |  | ≤1.0 |  | GB/T 8811 |
| 渣球含量（＞0.25mm），% |  | ≤7.0 |  | GB/T 5480 |
| 酸度系数 |  | ≥1.8 |  | GB/T 5480 |
| 燃烧性能 |  | A（A1）级 |  | GB/T 8624 |
| 湿热抗拉强度保留率（7d），% |  | ≥50 |  | GB/T 30808 |
| 水蒸气渗透系数计算参数，ng/m·s·Pa |  | 1.36×102 |  | GB/T 5480 |
| 表观密度，kg/m3 | 厚度≥80mm | 110 |  | GB/T 5480 |
|  | 厚度＜80mm | 120 |  | GB/T 5480 |
| 生物可溶解 |  | 通过EUCEB认证 |  | — |

4.3.4 定向岩棉板长度不宜大于1200mm，宽度不宜大于600mm，常用板材尺寸应符合表4.3.4的规定。

表4.3.4  定向岩棉板的常用尺寸

| 项目 | 常用尺寸 |
| --- | --- |
| 长度，mm | 600,900,1200 |
| 宽度，mm | 300,600 |
| 厚度，mm | 50~200 |

4.3.5 定向岩棉板的尺寸和密度的偏差应符合表4.2.5的规定。

表4.3.5  定向岩棉板的尺寸和密度偏差

| 项目 | 允许偏差 | 试验方法 |
| --- | --- | --- |
| 长度，mm | ＋10，-3 | GB/T 5480 |
| 宽度，mm | ＋5，-3 |  |
| 厚度，mm | ＋3，-3 |  |
| 密度偏差，% | ±10 |  |
| 直角偏离度，mm/m | ≤5 |  |
| 平整度，mm | ≤4 |  |

4.3.6 定向岩棉板薄抹灰外墙外保温系统所使用的胶粘剂的主要性能应符合表4.3.6的规定。

表4.3.6  胶粘剂的主要性能指标

| 项目 |  |  | 性能指标 |  | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 拉伸粘结强度（与水泥砂浆），MPa | 原强度 |  | ≥0.60 |  | GB/T 29906 |
|  | 耐水强度 | 浸水48h，干燥2h | ≥0.30 |  |  |
|  |  | 浸水48h，干燥7d | ≥0.60 |  |  |
| 拉伸粘结强度（与定向岩棉板），MPa | 原强度 |  | TR10 | TR15 |  |
|  |  |  | ≥0.010 | ≥0.015 |  |
|  | 耐水强度 | 浸水48h，干燥2h | — | — |  |
|  |  | 浸水48h，干燥7d | ≥0.010 | ≥0.015 |  |
| 可操作时间，h | 1.5~4.0 |  |  |  |  |

4.3.7 定向岩棉板薄抹灰外墙外保温系统所使用的抹面胶浆主要性能应符合表4.3.7的规定。

表4.3.7  抹面胶浆的主要性能指标

| 项目 |  |  |  | 性能指标 |  | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 拉伸粘结强度（与定向岩棉板），MPa |  | 原强度 |  | TR10 | TR15 | GB/T 29906 |
|  |  |  |  | ≥0.010 | ≥0.015 |  |
|  |  | 30次冻融循环后 |  | ≥0.010 | ≥0.015 |  |
|  |  | 耐水强度 | 浸水48h，干燥2h | — | — |  |
|  |  |  | 浸水48h，干燥7d | ≥0.010 | ≥0.015 |  |
| 吸水量，kg/m2 |  | ≤0.50 |  |  |  |  |
| 抗冲击性 |  | 3J级 |  |  |  |  |
| 不透水性 |  | 试样抹面层内侧无水渗透 |  |  |  |  |
| 柔韧性 | 压折比 | ≤3.0 |  |  |  |  |
|  | 开裂应变（非水泥基），% | ≥1.5 |  |  |  |  |

4.3.8 定向岩棉板薄抹灰外墙外保温系统所使用的耐碱玻璃纤维网格布的主要性能指标应符合表4.3.8的规定。

表4.3.8  耐碱玻璃纤维网格布主要性能指标

| 项目 | 性能指标 |  | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 普通型 | 加强型 |  |
| 单位面积质量，(g/m²) | ≥160 | ≥300 | GB/T 9914.3 |
| 耐碱断裂强力（经、纬向），(N/50 mm) | ≥1300 | ≥2000 | GB/T 20102 |
| 耐碱断裂强力保留率（经、纬向），% | ≥75 |  |  |
| 断裂伸长率（经、纬向），% | ≤5.0 |  | GB/T 7689.5 |
| 涂塑量，g/m² | ≥20 |  | GB/T 20102 |
| 经纬密度，根/25mm | 实测值不超过标称值的±10% |  | GB/T 7689.2 |
| 可燃物含量，% | ≥12 |  | GB/T 9914.2 |
| 玻璃成分，% | ZrO2含量＞14.0,TiO2含量为＞5.5；或ZrO2和TiO2含量＞19.5,同时ZrO2含量＞14.0；或ZrO2含量＞16.0 |  | JC/T 841 |
| 可燃物含量，% | ≥12 |  | GB/T 9914.2 |

4.3.9 定向岩棉板薄抹灰外墙外保温系统所使用的锚栓应符合下列规定：

1 塑料膨胀件和膨胀套管应采用原生的聚酰胺、聚乙烯或聚丙烯制造，不应使用再生材料；

2 钢制膨胀件和膨胀套管应采用不锈钢或经过表面处理的碳钢制造；当采用电镀锌处理时，应符合现行国家标准《紧固件 电镀层》GB/T 5267.1的规定；

3 不同类别的基层墙体，应选用不同类型的锚栓；C类基层墙体宜选用通过摩擦和机械锁定承载的锚栓，D类基层墙体应选用通过摩擦和机械锁定承载的锚栓。

4 锚盘直径不应小于60mm；

5 安装锚栓的基层墙体的厚度，不应小于100mm；基层墙体的厚度不应包括找平层或饰面层厚度；

6 锚栓的有效锚固深度，混凝土中不应小于30mm，砌体中不应小于50mm，最小允许边距为100mm，最小允许间距为100mm。

4.3.10 标准试验条件下锚栓主要性能指标应符合表 4.2.10的规定。

表4.2.10  标准试验条件下锚栓性能指标

| 项目 | 性能指标 |  |  | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A类 基层墙体 | B类 基层墙体 | C、D、E类基层墙体 |  |
| 单个锚栓抗拉承载力标准值（Fk），kN | ≥1.20 | ≥0.80 | ≥0.60 | JG/T 366 |
| 锚栓圆盘的强度标准值（FRk），kN | ≥0.50 |  |  |  |
| 锚盘套管直径，mm | ≥8.00 |  |  |  |
| 锚盘抗拔力标准值，kN | ≥1.20 |  |  |  |
| 单个锚栓对系统传热增加值（ΔK）， W/（m2·K） | ≤0.004 |  |  | GB/T 13475 |

注：表中A类基层墙体指普通混凝土基层墙体，B类基层墙体指实心砌体基层墙体（包括烧结普通砖、蒸压灰砂砖、蒸压粉煤灰砖砌体以及轻骨料混凝土墙体），C类基层墙体指多孔砖砌体基层墙体（包括烧结多孔砖、蒸压灰砂多孔砖砌体墙体），D类基层墙体指空心砌块基层墙体（包括普通混凝土小型空心砌块、轻集料混凝土小型空心砌块墙体），E类基层墙体指蒸压加气混凝土基层墙体。

4.3.11 定向岩棉板薄抹灰外墙外保温系统所使用的锚栓，除应符合本标准的规定外，还应符合现行行业标准《外墙保温用锚栓》JG/T 366的规定。

4.3.12 托架、托架锚栓、护角线条、滴水线条、垫片等附件中的塑料件应采用原生料制造，不应使用再生材料。铝合金件应采用阳极氧化处理。钢制件应采用不锈钢或经过表面处理的碳钢制造。

4.3.13 饰面材料应采用柔性腻子和透气性好的水性涂料、饰面砂浆等，饰面材料应与保温系统及组成材料相容，其性能指标应符合外墙建筑涂料等相关标准的要求。

# 5  设计

## 5.1  一般规定

5.1.1 定向岩棉板金属屋面工程和单层防水卷材屋面工程所选用的金属面板及衬板，其技术指标要求应符合现行行业标准《采光顶与金属屋面技术规程》JGJ 255、《建筑金属围护系统工程技术标准》JGJ 473和《单层防水卷材屋面工程技术规程》JGJ 316的规定。

5.1.2 定向岩棉板金属屋面工程和单层防水卷材屋面工程的屋面坡度应根据工程实际情况确定，且不应小于5%。

5.1.3 定向岩棉板金属屋面工程和单层防水卷材屋面工程的热桥部位应进行断热桥设计，且热桥部位不应出现结露现象。

5.1.4 定向岩棉板金属屋面工程和单层防水卷材屋面工程应进行防结露设计，封闭式金属屋面工程定向岩棉板下部应设置隔汽层。

5.1.5 定向岩棉板薄抹灰外墙外保温工程应依据现行国家标准《建筑结构荷载规范》GB 50009、《民用建筑热工设计规范》GB 50176等进行抗风荷载计算和热工设计。

5.1.6 定向岩棉板薄抹灰外墙外保温工程的基层墙体宜为混凝土墙体、实心砌体墙体和强度等级不小于A5.0的蒸压加气混凝土砌块墙体。

5.1.7 定向岩棉板薄抹灰外墙外保温工程保温和断热桥设计应符合下列规定：

1 门窗框外侧洞口四周、女儿墙、封闭阳台以及出挑构件等热桥部位应采取保温措施；

2 固定于墙体的金属构件或托架、锚栓、穿墙管道等处宜有断热桥措施。

5.1.8 定向岩棉板薄抹灰外墙外保温工程防水防裂设计应符合下列规定：

1 外保温系统与其他构件接缝处应有柔性防水密封及防裂措施；

2 水平或倾斜的出挑部位以及延伸至地面以下的部位应采用防水措施；

3 在定向岩棉板薄抹灰外墙外保温工程上安装设备或管道应固定于基层墙体上，并应采取密封和防水措施。

5.1.9 定向岩棉板薄抹灰外墙外保温工程中首层墙面、阳台和门窗洞口等易受碰撞的部位，应采取附加防撞保护措施，且满足抗冲击强度 10J的要求。

5.1.10 定向岩棉板薄抹灰外墙外保温工程设计图纸应绘制勒角、窗口、变形缝、挑檐、女儿墙等特殊部位保温构造详图。

5.1.11 定向岩棉板保温层的设计厚度，应根据国家和我省现行建筑节能设计标准规定的传热系数限值，通过热工计算确定。其热工设计应满足国家和吉林省现行有关标准的规定。

5.1.12 计算定向岩棉板所需厚度时，其导热系数、蓄热系数、修正系数的取值宜符合表5.1.12的规定。

表5.1.12  定向岩棉板的热工参数取值

| 名称 | 导热系数λ[W/m·K] | 蓄热系数S[W/m2·K] | 修正系数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 定向岩棉板（用于外墙） | 0.035 | 0.70 | 1.03 |
| 定向岩棉板（用于金属屋面） | 0.040 | 0.70 | 1.03 |

5.1.13 定向岩棉板薄抹灰外墙外保温工程采用幕墙饰面时，防水层宜采用防水透气膜。

## 5.2  屋面保温工程

5.2.1 定向岩棉板金属屋面工程的金属板材，当选用铝合金板、钢板时，厚度应为0.6mm~1.2mm，且应采用长尺寸板材，应减少板长方向的搭接接头数量。直立锁边铝合金板的基板厚度不应小于0.9mm。

5.2.2 定向岩棉板单层防水卷材屋面工程的防水卷材的性能指标和最小厚度要求应符合现行行业标准《单层防水卷材屋面工程技术规程》JGJ 316和现行国家标准《建筑与市政工程防水通用规范》GB 55030的规定。单层防水卷材屋面工程的基板采用压型钢板时，厚度不宜小于0.75mm，最小厚度不应小于0.63mm，当基板厚度在0.63mm~0.75mm时，应通过固定钉拉拔试验。

5.2.3 定向岩棉板保温金属屋面工程和单层防水卷材屋面工程应由设计方出具详细细部构造节点做法。细部构造做法除应符合本标准的规定外，还应符合现行行业标准《采光顶与金属屋面技术规程》JGJ 255、《建筑金属围护系统工程技术标准》JGJ 473和《单层防水卷材屋面工程技术规程》JGJ 316的规定。

## 5.3  外墙外保温工程

5.3.1 定向岩棉板的设计厚度不应小于30mm。

5.3.2 定向岩棉板薄抹灰外墙外保温系统中的门窗洞口周边、预留洞口、勒角、阳台、雨蓬等处应进行耐碱玻纤网翻包处理。

5.3.3 定向岩棉板薄抹灰外墙外保温系统应设置支承托架。支承托架的材料、设置及固定方式应由具体设计计算确定，托架的设置尚应符合下列规定：

1 应从建筑物首层勒脚部位，外保温系统起始位置设置支撑托架。勒脚部位托架离散水坡高度应满足建筑沉降、散水坡冻涨等因素的影响而不导致外墙外保温系统损坏的要求；

2 建筑高度不超过60m的建筑，应每两层设置一道支撑托架，当建筑物单层层高超过6m时，应每层设置一道支撑托架；建筑高度超过60m不超过80m的建筑，应每层设置一道支撑托架，托架应设置在层间混凝土梁及门窗洞口上边缘过梁处；

3 支承托架宜沿建筑外墙立面四周连续通长布置，支承托架的构造示意图见图5.3.3。也可根据保温板规格尺寸、排板要求沿同一标高点式断续布置，点式布置托架尺寸宽度不应小于400mm，高度为50mm，每块定向岩棉板不应少于2个支承点，且每块板的每个支承点有效支承宽度不应小于198mm；

4 托架宜选用非金属成型支架，外挑尺寸应小于定向岩棉板厚度10mm，并应用断桥型金属膨胀锚栓与墙体基层锚固；

图5.3.3  支承托架示意图

5.3.4 勒脚部位构造设计应符合下列规定：

1 散水以上300mm~600mm高度范围应做防水增强处理；

2 定向岩棉板薄抹灰外墙外保温工程与散水之间应做防水处理。

5.3.5 女儿墙部位的构造设计应符合下列规定：

1 女儿墙内外侧均应进行保温处理，女儿墙处保温应和屋面保温做好衔接，交接处应做防水密封处理；

2 女儿墙顶部应设置混凝土或金属压顶板，压顶板应向屋面内侧排水，坡度不小于5%；

3 避雷针或安全护栏等设置穿透保温层位置应做防水和断热桥处理措施。

5.3.6 穿过定向岩棉板薄抹灰外墙外保温系统安装的设施构造设计应符合下列规定：

1 安装在外墙上的设备、管道或外遮阳设备、空调室外机托架等应固定于女儿墙内外侧均应进行保温处理，女儿墙外保温应和屋面保温做好衔接，交接处应做防水密封处理；

2 各种穿墙电线、管道应采用预埋套管；外保温系统与穿墙管道之间应进行防水密封处理。

5.3.7 定向岩棉板薄抹灰外墙外保温系统中定向岩棉板的粘贴措施应符合下列规定：

1 定向岩棉板的粘贴面应进行表面处理；

2 定向岩棉板宜采用满粘法或点框法粘贴、有效粘结面积率不得小于50%，当使用高度超过60m时，有效粘结面积不得小于60%；

3 定向岩棉板应按顺砌方式粘贴，竖缝应逐行错缝，竖缝距离外墙转角处或门窗洞口边的距离不应小于200mm。墙角处的定向岩棉板应交错互锁（图5.3.7-3）；

4 门窗洞口四角处不得拼接，应采用整块或整条定向岩棉板切割成型，定向岩棉板接缝应离角部至少200mm（图5.3.7-4）。

图5.3.7-3  定向岩棉板排布示意图    5.3.7-4  门窗洞口定向岩棉板排布示意图

5.3.8 耐碱玻璃纤维网格布的铺设应符合下列规定：

1 定向岩棉板薄抹灰外墙外保温系统中的第一层及第二次网格布均应互相搭接，搭接宽度均不应小于100mm，且上下层网格布不应搭接在同一位置；

2 门窗洞口四个侧边的外转角应采用玻纤网进行防撞加强处理，并应在洞口四角沿45°方向粘贴200mm×200mm的玻纤网进行防裂增强处理（图5.3.8）；

2 外墙阳角和阴角应采取增强措施进行处理。

图5.3.8  门窗洞口增强处理示意图

5.3.9 锚固件设置应符合下列规定：

1 锚栓类型的选择应根据荷载大小及基层墙体的具体种类及性能确定；

2 锚栓设置的数量应经抗风荷载计算确定且分布均匀；不少于6个/m2且不宜大于14个/m2。

5.3.10 当基层墙体为空心砖或混凝土小型空心砌块，且壁厚小于30mm时，应在基层墙体设置强度等级不低于M5的水泥砂浆抹灰层，抹灰层厚度与壁厚之和应满足锚栓有效锚固深度的要求。

5.3.11 定向岩棉板薄抹灰外墙外保温系统不应覆盖墙体变形缝。

# 6  施工

## 6.1  一般规定

6.1.1 定向岩棉板外墙外保温工程和屋面保温工程安装过程中，保温材料的存放应符合下列规定：

1 保温材料进场后，宜放在仓库（棚）内存放，不得淋水或直接接触地面；仓库应采取通风、防潮措施；

2 保温材料应分类存放，并应悬挂标识牌标明材料名称。

6.1.2 定向岩棉板外墙外保温工程褐屋面保温工程安装过程中，应及时对半成品和成品进行保护，在保温材料存放、搬运和吊装时不得碰撞、损坏和污染构件。应在干燥通风的库房中贮存，并按品种种类、规格分别堆放，避免重要构件性能受到影响。

## 6.2  屋面保温工程

6.2.1 定向岩棉板保温金属屋面工程和单层防水卷材屋面保温工程的安装施工应编制专项施工方案。

6.2.2 与主体结构施工交叉作业时，在安装定向岩棉板金属屋面的施工层下方应设置防护网。

## 6.3  外墙外保温工程

6.3.1 定向岩棉板薄抹灰外墙外保温工程施工前，应对施工人员进行书面技术交底，施工人员上岗前应进行技术培训。

6.3.2 定向岩棉板薄抹灰外墙外保温工程施工前，胶粘剂与基层墙体的拉伸粘结强度应进行现场检验。检验方法应符合现行行业标准《建筑工程饰面砖粘结强度检验标淮》JGJ/T 110的规定，检验结果平均值不得小于 0.3MPa；

6.3.3 大面积施工前，应在现场采用相同材料、构造做法和工艺制作样板墙，经有关各方确认后进行施工。

6.3.4 定向岩棉板一侧应有明显标识，其使用时具有方向性；定向岩棉板无标识一侧面向基层或找平层粘贴，在有标识一侧批涂抹面胶浆，且定向岩棉板在切割或排板时也应注意标识方向。

6.3.5 定向岩棉板薄抹灰外墙外保温工程施工环境应符合下列规定：

1 施工期间以及完工后24h内，环境温度不应低于5℃；

2 夏季应采取遮阳措施，避免阳光直晒工作面；

3 施工时风力不应大于5级；

4 雨雪天严禁施工。

6.3.6 外门窗洞口应通过分部分项验收，洞口尺寸、位置应符合设计要求和质量要求，门窗框或辅框应安装完毕，并预留保温层厚度。

6.3.7 施工前应进行基层墙体检查或处理。基层墙体应坚实、平整，表面应清洁，无油污、脱模剂、浮尘等妨碍粘结的附着物，凸起、空鼓、疏松和起皮部位应剔除。基层墙体的表面尺寸偏差、立面垂直度、阴阳角方正度等指标应符合国家现行相关工程施工质量验收标准的规定。

6.3.8 既有建筑改造工程中，定向岩棉板薄抹灰外墙外保温工程施工前的基层墙体除应符合本标准第6.3.7条的规定外，尚应符合下列规定：

1 油渍及污染部分应清洗，起鼓、开裂的面层应剔除，由于拆除、冻害、析盐、侵蚀等所产生的损坏、孔洞应用聚合物砂浆修复；

2 应在既有墙体进行胶粘剂与基层的拉伸粘结强度及锚栓抗拉承载力的现场检验。

6.3.9 定向岩棉板薄抹灰外墙外保温系统的施工工序应按图6.3.9进行。

图6.3.9  定向岩棉板薄抹灰外墙外保温系统施工工序

6.3.10 基层墙体的处理应符合下列规定：

1 基层墙体必须清理干净，表面应用水泥砂浆抹平，墙面无影响施工和粘接性能的污物；

2 既有建筑必须将原有外墙饰面去除，露出基层墙体表面，并且墙面无凹凸现象及污物；

3 当基层为加气混凝土砌块墙体时，必须用专用砂浆抹平，加气混凝土砌块墙体与混凝土梁、柱、剪力墙等结合处，宜采用聚合物砂浆抹平，且应加设玻纤网增强，搭接处应平整，搭接长度不应小于100mm，玻纤网应置于找平层内，不得外露，且不得紧靠基层墙体；

4 当基层为钢筋混凝土墙体时，如果墙体表面平整度不大于5mm，可不必进行整体找平；否则，应采用M15水泥砂浆或聚合物砂浆整体找平；

5 当基层墙体为其他砌筑材料砌筑时，应采用M15水泥砂浆或聚合物砂浆整体找平。

6.3.11 胶粘剂、抹面胶浆的配制应符合下列规定：

1 应严格按供应商提供的配比和工艺在现场进行；

2 双组份：配置胶粘剂或抹面胶浆用的树脂乳液开封后，应在掺加干粉料前，用专用电动搅拌器将其充分搅拌均匀，然后加入一定比例的干粉料继续搅拌至充分均匀。达到工程所需的粘稠度；

3 单组份：胶粘剂或抹面胶浆干粉料直接加人适量水中，用专用电动搅拌器搅拌均匀，达到工程所需的黏稠度；

4 每次配制不得过多，视不同环境温度条件控制在2h内或按产品说明书中规定的时间内用完。

6.3.12 定向岩棉板保温层粘贴前，宜在其起始部位、门窗洞口、女儿墙等收口部位采用玻纤网翻包强化处理。翻包用玻纤网的宽度应在保温层厚度基础上增加200mm，其中100mm应粘贴于基层墙体上，余下的另一端甩出备用，待保温层粘贴牢固后，将预先甩出的玻纤网沿厚度方向翻包，并压入抹面层内。

6.3.13 粘贴定向岩棉板保温层应符合下列规定：

1 定向岩棉板宜进行双面界面处理；

2 粘贴定向岩棉保温层前，应首先检查岩棉保温层是否干燥，表面是否平整、清洁；潮湿、表面不平整、有污染的定向岩棉板不得用于保温工程；

3 根据建筑立面设计和外保温技术要求，在墙面弹出外门、窗口的水平、垂直控制线以及伸缩缝线、裝饰条线、装饰缝线等。应在建筑外墙阳阳角及其他必要处挂垂直基准线，每个校层适当位置挂水平线，以控制岩棉保温层的垂直度和平整度；

4 系统底部保温层与散水坡的间距不应小于20mm，并采用泡沫玻璃等保温材料进行保温处理，勒脚部位应安装具有防腐性能的托架；

5 定向岩棉板保温层应自下而上，沿水平方向铺设粘贴，竖缝宜逐行错缝1/2板长且不应小于200mm，在墙角处应交错互锁，并应保证墙角垂直度；

6 粘贴定向岩棉板时，应注意其安装方向，高密度面层向外；

7 定向岩棉板保温层抹完胶粘剂后，应先将保温层下端与基层墙体粘贴，然后自下而上均匀挤压、滑动就位，粘贴时应轻柔，并随时用2m靠尺和拖线板检查平整度和垂直度。应及时清除板边溢出的胶粘剂，保温层侧边不得有胶粘剂。相邻定向岩棉板应紧密对按，板间高差不应大于1.5mm；

8 局部不规则处的定向岩棉板可现场裁切，切口应与表面垂直。

6.3.14 抹面层施工应符合下列规定：

1 定向岩棉板保温层粘贴完毕24h后，进行抹面层施工；

2 抹面胶浆的配制应符合本标准6.3.11条的要求；

3 抹面层应分三层进行；首先在粘贴好的定向岩棉板保温层表面均匀抹一道2mm~3mm左右的抹面胶浆，在湿软状态下压入第一层玻纤网：待抹面成浆稍干硬至可以触碰时安装锚栓，并用抹面胶浆封堵锚固件塑料圆盘及周边；待第一层抹面胶浆静置12h后，进行第二层抹面胶浆施工，厚度3mm左右，在胶浆湿软状态下压入第一层玻纤网；待第二层抹面胶浆静置12h后，再抹第三层抹面胶浆抹平并使抹面层总厚度控制在6mm~8mm；

4 门窗洞口四角处应在岩棉保温层表面沿45°方向加铺300mm×200mm 的玻纤网增强；

5 墙体的阴、阳角宜采用玻纤网双包方式增强处理；阳角也可采用自带玻纤网的PVC或铝合金包角条增强处理；

6 墙抹面层施工间歇应留在自然断开或留茬断开处（如伸缩缝阴阳角、挑台等部位），以方便后续施工的搭接；

7 抹面层施工完毕后，不得扰动，应视环境气候条件采取相应养护方法，静置养护时间不应少于24h。

6.3.15 锚栓的施工应符合下列规定：

1 应在第一层玻纤网铺设完成后进行；

2 锚栓类型和钻头直径的选择应符合现行行业标准《外墙保温用锚栓》JG/T 366和本标准表5.3.9的规定；

3 单钻孔深度应大于锚固深度10mm，旋入式锚栓不应采用敲击式安装方式。

6.3.16 饰面层施工应符合下列规定：

1 应使用符合设计要求、透气性较好的饰面砂浆或水性涂料；

2 饰面层施工应符合国家和吉林省现行相关标准。

# 7  验收

## 7.1  屋面保温工程

Ⅰ  一般规定

7.1.1 定向岩棉板保温金属屋面工程验收前，应将其表面清理干净。

7.1.2 工程验收应符合现行国家标准《建筑工程施工质量验收统一标淮》GB 50300、《建筑节能工程施工质量验收标准》GB 50411和其他相关标准要求。

7.1.3 定向岩棉板保温金属屋面工程和单层防水卷材屋面工程质量验收应按下列规定划分检验批：

1 相同设计、材料、安装工艺和施工条件的保温金属屋面工程每1000m2为一个检验批，不足1000m2应划分为一个检验批。单层防水卷材屋面工程宜按屋面面积每 500m2～1000m2划分为一个检验批，不足 500m2应按一个检验批；

2 天沟或排水槽应单独划分检验批；

3 同一单位工程的不连续屋面应单独划分检验批；

4 对有异形或有特殊要求的屋面工程，检验批的划分应根据结构、工艺特点及工程规模，由监理（建设）单位和施工单位共同协商确定。

7.1.4 定向岩棉板保温金属屋面工程和单层防水卷材屋面工程的找坡层、找平层、隔汽层、绝热层、隔离层、防水层、保护层、压铺层的每个检验批应按屋面面积每 100m2抽检一处，每处应为 10m2，且不得少于3处。

7.1.5 定向岩棉板保温金属屋面工程质量验收应进行观感检验和抽样检验，并应符合下列规定：

1 安装节点设计相同，使用材料，安装工艺和施工条件基本相同的金属屋面，每个检验批每100m2应至少抽查一处，每处不得少于10m2；

2 天沟或排水槽，每个检验批每20m应至少抽查一处，每处不得小于2m。

7.1.6 定向岩棉板保温屋面工程验收时，应提交下列资料：

1 竣工图、结构计算书、热工计算书、设计变更文件及其他设计文件；

2 工程所用各种材料、附件、紧固件、构件及组件的产品合格证书、性能检测报告、进场验收记录和复验报告；

3 工程中使用的硅酮结构胶应提供国家认可的检测机构出具的相容性和剥离粘结性检验报告，进口硅酮结构胶影提供商检证；

4 硅酮结构胶的注胶及养护环境的温度、湿度记录，注胶过程记录；双组分硅酮胶的混匀性试验记录及拉断试验记录；

5 屋面构件的加工制作记录，现场安装记录；

6 设计要求进行热工和抗风掀试验时，应提供其检验报告；

7 现场淋水试验记录，天沟或排水槽等关键部分的蓄水试验记录；

8 防雷装置测试记录；

9 隐蔽工程验收记录；

10 其他质量保证资料。

7.1.7 定向岩棉板保温屋面工程应对下列部位或内容进行隐蔽工程验收，并应有详细的文字记录和必要的图像资料：

1 预埋件或后置锚固质量；

2 支撑结构的安装及支撑结构与主体结构的连接节点安装；

3 屋面底衬板的铺装；

4 支架的安装；

5 保温层及隔声层的安装；

6 屋面面板铺装，搭接处咬合处理；

7 屋面防水层或泛水板的安装；

8 金属屋面封口收边的安装，变形缝处构造节点安装；

9 天沟或排水槽的安装节点，排水槽板之间的焊接节点，落水管与排水槽之间的连接；

10 检修口及排烟窗口的安装；

11 金属屋面防雷装置的安装。

Ⅱ  主控项目

7.1.8 定向岩棉板保温屋面工程的构件或接缝应进行抽样检查，每个金属屋面的构件或接缝应各抽查5%，并不得少于3根（处），抽检质量应符合本标准及国家现行相关规范的要求。单层防水卷材屋面的接缝密封防水应按每50m抽检一处，每处应为5m，且不得少于3处。细部构造的每个检验批应全数检验。

Ⅲ  一般项目

7.1.9 定向岩棉板外保温系统组成材料进场的包装应完整无破损，符合设计要求和产品标准的规定。

检验方法：观察检查。

检查数量：全数检查。

7.1.10 定向岩棉板屋面工程的观感检验应符合下列要求：

1 屋面的收边、收口应整齐美观，节点做法符合设计要求；

2 天沟或排水槽的节点做法、天沟与金属板屋面等部位的节点做法应符合设计要求，安装牢固，安装位置正确，搭接顺序正确。面层屋面卷板伸入天沟或排水槽的长度应符合设计要求，且不应小于50mm。面板之间应顺茬搭接，且搭接严密；

3 伸缩缝、沉降缝、防震缝等变形缝的节点做法应符合设计要求，安装牢固，安装位置正确，搭接顺序正确，并保持外观效果的一致性；

4 出屋面的构造物应设有支撑结构，并自成体系，不应直接固定在定向岩棉板金属屋面上；

5 天窗、排烟窗、排气窗、屋面检修口、防雷装置等部位节点做法应符合设计要求，安装牢固，安装位置正确，搭接顺序正确；

6 底泛水和面泛水安装位置及工艺应满足设计要求，接合应紧密。现场淋水试验和水槽的蓄水试验不应有渗漏；

7 胶缝应平直，表面应光滑，无污染、无漏胶、无起泡、无开裂；

8 框架及面板安装应准确并符合设计要求。

## 7.2  外墙外保温工程

Ⅰ  一般规定

7.2.1 定向岩棉板外墙外保温工程验收前，应将其表面清洁干净。

7.2.2 工程验收应符合现行国家标准《建筑工程施工质量验收统一标淮》GB 50300、《建筑节能工程施工质量验收标准》GB 50411和其他相关标准要求。

7.2.3 定向岩棉板薄抹灰外墙外保温工程施工过程中，应及时进行质量检查、隐蔽工程验收和检验批验收，施工完成后应进行墙体节能保温分项工程验收。

7.2.4 定向岩棉板薄抹灰外墙外保温工程应提供系统各组成材料的检验报告。

7.2.5 定向岩棉板薄抹灰外墙外保温工程应进行隐蔽工程验收，并应有文字记录和图像资料，进行隐蔽工程验收的部位应包括下列内容：

1 基层墙体及其表面处理；

2 定向岩棉保温板粘结及锚固；

3 保温层的厚度；

4 耐碱玻纤网的铺设与层数；

5 锚栓类别、数量、布置与锚固深度、锚栓的抗拉承载力；

6 抹面层厚度；

7 各加强部位及门窗洞口和穿墙管线部位的处理；

8 墙体热桥部位处理。

7.2.6 定向岩棉板薄抹灰外墙外保温分项工程质量验收合格，应符合下列规定：

1 分项工程所含的检验批均应合格；

2 分项工程所含检验批的质量验收记录应完整。

7.2.7 岩棉薄抹灰外墙外保温工程验收的检验批划分应符合下列规定：

1 采用相同材料、工艺和施工方法的墙面，应按扣除门窗洞口后的保温墙面面积，每1000m2划分为一个检验批，不足1000m2应按一个检验批进行检验；

2 检验批的划分也可根据与施工流程相一致且方便施工与验收的原则，由施工单位与监理（建设）单位共同商定。

7.2.8 定向岩棉板外保温工程的检验批质量验收合格，应符合下列规定：

1 检验批应按主控项目和一般项目验收；

2 主控项目全部合格；

3 一般项目应合格，当采用计数检验时，至少应有80%以上的检查点合格，且其余检查点不得有严重缺陷；

4 应具有完整的施工操作证明文件和质量检查记录。

Ⅱ  主控项目

7.2.9 岩棉薄抹灰外墙外保温工程应提供系统及组成材料的进场复验报告、型式检验报告、胶粘剂与基层墙体拉伸粘结强度的现场检验报告及基层墙体锚栓抗拉承载力标准值现场检验报告。系统各组成材料的品种、规格、性能应符合本标准的规定。

检验方法：观察、尺量检查；核查系统及组成材料的产品合格证、出厂检验报告等出厂质量证明文件；有效期内的型式检验报告，以及现场检验相关报告。

检查数量：全数检查。

7.2.10 定向岩棉板薄抹灰外墙外保温工程中使用的定向岩棉板及系统配套材料进场时，应对其性能进行见证取样复验，复验项目应符合表7.2.10的相关规定。

表7.2.10  定向岩棉板薄抹灰外墙外保温系统主要组成材料复验项目

| 组成材料 | 现场抽样数量 | 复验项目 |
| --- | --- | --- |
| 定向岩棉板 | 同厂家、同品种的产品，按扣除门窗洞口后的保温墙面面积，在5000m2以内时复验1次，同工程项目、同施工单位且同期施工的多个单位工程，可合并计算抽检面积。在同一工程项目中，同厂家、同类型、同规格的保溫材料具有建筑节能产品认证、具有节能标识或连续三次见证取样均一次检验合格时，检验批容量可以扩大一倍。每增加5000m2应增加1次；增加面积不足规定数量时，也应增加1次。每次随机抽取不少于3块样品进行检验 | 导热系数、密度、垂直于表面的抗拉强度、酸度系数、吸水率、耐冻融性 |
| 胶粘剂 | 同厂家、同品种的产品，按扣除门窗洞口后的保温墙面面积，在5000m2以内时复验1次，每增加5000m2应增加1次；增加面积不足规定数量时，也应增加1次。每袋取2kg，总计不少于10kg；液料应按国家现行标准《色漆、清漆和色漆与清漆用原材料取样》GB/T 3186的规定执行 | 标准状态拉伸粘结强度（与水泥砂浆）、标准状态拉伸粘结强度（与定向岩棉板） |
| 抹面胶浆 |  | 标准状态和耐水拉伸粘结强度（与定向岩棉板）、抗冲击性 |
| 耐碱玻纤网 | 每5000m2抽取5m2 | 耐碱断裂强力、耐碱断裂强力保留率、单位面积质量、断裂伸长率 |
| 锚栓 | 同厂家、同品种的产品，按扣除门窗洞口后的保温墙面面积，在5000m2以内时复验1次，每增加5000m2应增加1次；增加面积不足规定数量时，也应增加1次。对锚栓从一批中随机抽取5箱，每箱随机抽取2个，总计不少于10个 | 抗拉承载力标准值、锚盘刚度 |

注：酸度系数的检验批为每个单体工程至少抽检一次，建筑面积10000m2以上的单体工程抽检两次。

检验方法：核查质量证明文件，随机抽样送检，检查复验报告。

检查数量：符合表7.2.10的规定。同项目、同施工单位且同时施工的多个单位工程，可合并计算墙体抽样面积。

7.2.11 定向岩棉板薄抹灰外墙外保温工程施工前应按照设计和施工方案的要求对基层墙体进行处理，处理后的基层墙体应符合保温层施工方案的要求。

检验方法：对照设计和施工方案观察检查；核查隐蔽工程验收记录。

检查数量：全数检查。

7.2.12 定向岩棉板薄抹灰外墙外保温工程各层构造做法应符合设计要求，并应按照经过审批的施工方案施工。

检验方法：对照设计和施工方案观察检查；核查隐蔽工程验收记录。

检查数量：全数检查。

7.2.13 定向岩棉板薄抹灰外墙外保温工程的施工，应符合下列规定：

1 定向岩棉板制品的厚度不得低于设计要求；

2 定向岩棉板与基层墙体及各构造层之间的粘结或连接必领牢固；有效粘结面积率和粘结强度应符合设计要求。定向岩棉板与基层墻体的粘结强度应做现场拉拔试验；

3 锚固件数量、位置、锚固深度和抗拉承载力应符合设计和施工方案要求；后置锚固件应进行锚固力现场拉拔试验。

检验方法：观察；手扳检查；定向岩棉板厚度采用钢针插入或剖开尺量检查；有效粘接面积率采用剥离检查；粘结强度和锚固力核查检验报告；核查隐蔽工程验收记录。

检查数量：每个检验批抽查不少于3处。

7.2.14 施工产生的墙体缺陷，如穿墙套管、脚手架眼、孔洞等，应按照施工方案采取隔断热桥措施，不得影响墙体热工性能。

检验方法：对照施工方案观察检查。

检查数量：全数检查。

Ⅲ  一般项目

7.2.15 定向岩棉板外保温系统组成材料进场的包装应完整无破损，符合设计要求和产品标准的规定。

检验方法：观察检查。

检查数量：全数检查。

7.2.16 外墙或毗邻不采暖空间墙体上的门窗洞口四周的侧面，墙体上凸窗非透明顶板、侧板和底板等外墙部位，应按设计要求采取断热桥措施。

检验方法：对照设计观察检查，采用红外热像仪检查。必要时抽样剖开检查；核查隐蔽工程验收记录。

检查数量：每个检验批抽查5%，并不少于5个洞口。其他热桥部位按不同热桥种类，每种抽查20%，并不少于5处。

7.2.17 定向岩棉板薄抹灰外墙外保温系统所使用的抹面材料，其冻融试验结果应符合该地区最低气温环境的使用要求。

检验方法：检查质量证明文件。

检查数量：全数检查。

7.2.18 定向岩棉板接缝方式应符合设计和施工要求，接缝应平整、严密。

检验方法：观察检查；手摸检查。

检查数量：每个检验批抽查10%，并不少于5处（不足5处时应全数检查）。

7.2.19 玻纤网的铺贴和搭接应符合设计和施工方案要求。抹面胶浆抹压应密实，不得空鼓；玻纤网铺贴平整，不得褶皱、外露。

检验方法：观察检查；核查隐蔽工程验收记录。

检查数量：每个检验批抽查不少于5处，每处不少于2m2。

7.2.20 墙体上容易碰撞的阳角、门窗洞口及不同材料基体的交接处等特殊部位，应采取防止开裂和破损的加强措施。

检验方法：观察检查；核查隐蔽工程验收记录。

检查数量：按不同部位，每类抽查10%，并不少于5处（不足5处时应全数检查）。

7.2.21 定向岩棉板安装的允许偏差和检验方法应符合表7.2.21的规定。

表7.2.21  定向岩棉板安装的允许偏差和检验方法

| 项目 | 允许偏差,mm | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 表面平整 | 4 | 用2m靠尺和楔形塞尺检查 |
| 立面垂直 | 4 | 用2m垂直检测尺检查 |
| 阴、阳角垂直 | 4 | 用2m托线板检查 |
| 接缝高低差 | 1.5 | 用直尺和楔形塞尺检查 |

检验方法：核查隐蔽工程验收记录。

检查数量：每个检验批抽查不少于10处。

7.2.22 抹面层厚度应为6mm~8mm，抹面层与岩棉制品应粘结牢固，且应无脱层、空鼓，面层无裂纹。

检验方法：敲击和观察检查。

检查数量：每个检验批抽查不少于3处。

7.2.23 抹面层的允许偏差和检验方法应符合表7.2.23的规定。

表7.2.23 抹面层的允许偏差和检验方法

| 项目 | 允许偏差,mm | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 表面平整 | 4 | 用2m靠尺和楔形塞尺检查 |
| 立面垂直 | 4 | 用2m垂直检测尺检查 |
| 阴、阳角方正 | 3 | 用直角检测尺检查 |
| 直线度（装饰线） | 4 | 拉5m线，不足5m拉通线，用钢直尺检查 |

检验方法：观察；手扳检查。

检查数量：每个检验批抽查不少于10处。

7.2.24 定向岩棉板薄抹灰外墙外保温工程各类饰面层的基层及面层施工，应符合设计要求和现行国家标准《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB 50210的要求，并应符合下列规定：

1 饰面层施工的基层应无脱层、空鼓和裂缝，基层应平整、洁净，含水率应符合饰面层施工的要求；

2 饰面层不得滲漏；

3 保温层及饰面层与其他部位交接的收口处，应采取防水密封措施。

检验方法：观察检查；核查检验报告和隐蔽工程验收记录。

检查数量：全数检查。

本标准用词说明

1  为便于在执行本标准条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

1） 表示很严格，非这样做不可的用词：正面词采用“必须”；反面词采用“严禁”；

2） 表示严格，在正常情况下均应这样做的用词：正面词采用“应”；反面词采用“不应”或“不得”；

3） 表示允许稍有选择，在条件许可时，首先应这样做的用词：正面词采用“宜”；反面词采用“不宜”；

4） 表示有所选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。

2  条文中指明应按其他有关标准执行的写法为：“应符合……的规定”或“应按……执行”。

引用标准名录

- 《建筑结构荷载规范》 GB 50009

- 《建筑设计防火规范》GB 50016

- 《建筑结构可靠性设计统一标准》 GB 50068

- 《工程结构可靠性设计统一标准》GB 50153

- 《民用建筑热工设计规范》GB 50176

- 《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB 50210

- 《建筑工程施工质量验收统一标淮》GB 50300

- 《建筑节能工程施工质量验收标准》GB 50411

- 《工程结构通用规范》GB 55001

- 《建筑结构荷载通用规范》GB 55009

- 《建筑与市政工程防水通用规范》GB 55030

- 《建筑防火通用规范》GB 55037

- 《色漆、清漆和色漆与清漆用原材料取样》GB/T 3186

- 《紧固件 电镀层》GB/T 5267.1

- 《矿物棉及其制品试验方法》GB/T 5480

- 《建筑用岩棉绝热制品》GB/T 19686

- 《建筑外墙外保温用岩棉制品》GB/T 25975

- 《模塑聚苯板薄抹灰外墙外保温系统材料》GB/T 29906

- 《外墙外保温系统材料安全性评价方法》GB/T 31435

- 《建筑机械使用安全技术规程》JGJ 33

- 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ 46

- 《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ 80

- 《外墙外保温工程技术标准》JGJ 144

- 《采光顶与金属屋面技术规程》JGJ 255

- 《单层防水卷材屋面工程技术规程》JGJ 316

- 《建筑金属围护系统工程技术标准》JGJ 473

- 《建筑工程饰面砖粘结强度检验标淮》JGJ/T 110

- 《外墙外保温系统耐候性试验方法》JG/T 429

- 《岩棉薄抹灰外墙外保温工程技术标准》JGJ/T 480

- 《外墙保温用锚栓》JG/T 366

- 《岩棉薄抹灰外墙外保温系统材料》JG/T 483

吉林省工程建设地方标准

定向岩棉板屋面及外墙外保温工程技术标准

DB22/T ××—2023

# 条文说明

制订说明

《定向岩棉板屋面及外墙外保温工程技术标准》DB22/T××-2023，经吉林省住房和城乡建设厅、吉林省市场监督管理厅于2023年×月×日以第×号公告批准、发布。

为便于广大设计、施工、科研、学校等单位有关人员在使用本标准时能正确理解和执行条文规定，标准编制组按章、节、条顺序编制了本标准的条文说明，对条文规定的目的、依据以及执行中需要注意的有关事项进行了说明，仅供使用者作为理解和把握标准规定的参考。

目  次

1  总则	45

2  术语	46

3  基本规定	47

4  材料与系统	48

4.1  一般规定	48

4.2  系统	48

4.3  材料	48

5  设计	50

5.1  一般规定	50

5.2  屋面保温工程	51

5.3  外墙外保温工程	51

6  施工	52

6.1  一般规定	52

6.2  屋面保温工程	52

6.3  外墙外保温工程	52

7  验收	53

7.1  屋面保温工程	54

7.2  外墙外保温工程	55

1  总则

1.0.1 建筑防火问题，一直是关系到人民生命财产安全的重大问题，在建筑节能工程保温材料的选用中更应该引起充分的关注和高度的重视。岩棉板作为A级防火材料，有着优异的防火性能。本标准中的定向岩棉板是在传统岩棉板的基础上开发出的新型岩棉制品。有着更加优异的材料性能。面对新材料，有必要指定新的建设标准，用以指导和规范新材料的设计、施工和验收。

1.0.2 本条明确了本标准的适用范围。当定向岩棉板用于既有建筑改造时，应对既有建筑的墙面基层进行处理，使其满足设计和施工的要求。

1.0.3 定向岩棉板屋面及外墙外保温系统的材料性能、工程设计、施工及验收中，凡涉及国家、行业和吉林省相关标准或规定，应同时遵守标准或规定的要求，特别是其中的强制性条文。与本标准密切相关的现行行业标准有《岩棉薄抹灰外墙外保温工程技术标准》JGJ/T 480、《岩棉薄抹灰外墙外保温系统材料》JG/T 483、《外墙外保温工程技术标准》JGJ 144和现行国家标准《建筑外墙外保温用岩棉制品》GB/T 25975等。

2  术语

2.0.2 本标准中所指出的定向岩棉板金属屋面工程，分为平板屋面和压型钢板屋面，其中的压型钢板屋面又一般分为单层压型金属板和双层压型金属板，多用于钢结构工业建筑的屋面。

2.0.3 定向岩棉板是一种新型建材，本术语对使用该建材的薄抹灰外墙外保温系统的构成做出了描述。

3  基本规定

3.0.1 岩棉板薄抹灰外墙外保温系统已经在我省有着广泛的应用。根据大量的实践经验表明，在严格按照标准选择系统材料、设计施工并进行正常维护的条件下建筑高度在80m以下，岩棉制品厚度在150mm以内，安全性是可靠的。此外此范围也涵盖了大部分的城市建设。当建筑高度大于80m或岩棉制品厚度大于150mm时，需经专家论证并确定设计及施工方案，保证外保温系统的安全性。

3.0.2 定向岩棉板薄抹灰外墙外保温工程的质量是由各组成材料及配件的配套性和相容性决定的。为保证工程质量，明确质量责任，应由系统供应方完成对系统、组成材料以及整个系统的匹配性能测试、提供全部材料和配件，并对系统的质量和性能负责。

3.0.7 根据现行国家标准《建筑结构可靠性设计统一标准》GB 50068和《工程结构可靠性设计统一标准》GB 50153的相关规定，对于岩棉薄抹灰外墙外保温系统的抗风荷载承载力的分析，可以按照建筑结构单一安全系数法进行分析计算。本标准中的定向岩棉板，参照国家标准进行执行。现行国家标准《建筑结构荷载规范》GB 50009对围护结构的风荷载有明确规定，应遵照执行。

3.0.8 现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016对建筑的墙体保温系统的防火要求和墙体的耐火极限均有明确的规定，应遵照执行。

3.0.11 本条规定了保温系统与基层墙体的连接方式。设置托架是定向岩棉板薄抹灰外墙外保温系统重要的安全措施之一。

3.0.12 根据多年来严寒地区实际工程经验，从系统安全性角度考虑，禁止使用瓷质面砖饰面。当建筑有外饰面要求时，在保证系统安全性的前提下，可选用厚度不大于2.5mm的柔性面砖饰面。

3.0.13 本条针对外保温系统的环保性而定。系统的各项性能指标应满足环保和安全的相关要求。

4  材料与系统

4.1  一般规定

4.1.1 定向岩棉板薄抹灰外墙外保温系统的性能是由系统各组成材料及辅助材料共同作用实现的。是和系统材料的性能以及辅助材料的配套性和相容性息息相关的。为了保证工程质量，明晰质量责任，应由系统供应方提供全部材料和辅材，并对系统的性能和质量负责。系统材料的整体和统一供应，也将减少在工程质量出现问题时，材料供应商之间的互相推诿，建设方无法认定责任方的问题。

此外，由于岩棉板的本身固有特性，定向岩棉板一般不应用于外保温的地下部分，此部分虽为常识，但在其应用中，设计单位应加以注意。

4.1.3 本条对定向岩棉板的性能指标做出了一般规定。定向岩棉板仍属于岩棉制品，故应满足现行的相关国家标准。

4.1.4 本条对定向岩棉板薄抹灰外墙外保温系统的性能指标做出了一般规定。定向岩棉板薄抹灰外墙外保温系统仍属于岩棉薄抹灰外墙外保温系统，故应满足现行的相关国家标准。

4.1.7 定向岩棉板薄抹灰外墙外保温系统由于处于外墙外侧，时刻受到外界环境热涨冷缩、湿涨干缩的影响，基层墙体的变形、风荷载、地震作用等都会在系统中产生内力，使得系统处于复杂的受力状态下。因此在选用定向岩棉板薄抹灰外墙外保温系统的固定技术和构造时，应综合考虑这些因素。保证系统与基层墻体可靠连接，保证其在正常使用状态下不产生裂缝或空鼓，保证其在设防烈度以内的地震发生时不从基层墙体上脱落，以免伤人，造成地震的次生灾害。

## 4.2  系统

4.2.1 本条规定了定向岩棉板保温金属屋面保温系统的基本构造。

4.2.3 本条规定了定向岩棉板薄抹灰外墙外保温系统的基本构造。选择定向岩棉板薄抹灰外墙外保温系统的基木构造时，可以结合建筑物高度、建筑物基层墙体条件、风荷载标准值和建筑外观等因素选择。

## 4.3  材料

4.3.2 本条对定向岩棉板的基本性能做出了规定。湿热拉伸强度保留率是保温材料耐久性的一个重要指标，是通过加速老化试验测定前后抗拉强度的，得到强度保留率的值。在现行行业标准《岩棉薄抹灰外墙外保温系统材料》JG/T 483和现行国家标准《建筑外墙外保温用岩棉制品》GB/T 25975中均提出了相应的要求。通常认为酸度系数高，岩棉的化学稳定性好。但酸度系数越高，融化温度也越高，增加了生产成本和能源消耗。综合考虑建筑外保温工程的使用寿命和实际生产情况，规定酸度系数不低于1.8。

4.3.5 本条对定向岩棉板的尺寸和密度偏差做出规定。由于定向岩棉板的密度较大，如尺寸太大，则因自重过大增加运输及施工的难度，增加成本，降低效率。另外岩棉制品尺寸的标准性和一致性也是非常重要的，厚度不一致，会造成墙面不平整，长度或宽度不一致或者形状不规整，会造成拼接处缝隙大，增加施工难度，影响保温效果。

4.3.9 定向岩棉板的配件中，锚栓是非常重要的配件之一，锚栓的技术参数，对整个系统的性能和安全性都有着不可忽视的影响，因此对用于保温工程的锚栓性能进行约束。

# 5  设计

## 5.1  一般规定

5.1.2 为提高定向岩棉板金属屋面排水的可靠性，结合严寒地区冬季积雪的气候特征，本标准对其排水坡度进行了规定。当定向岩棉板金属屋面用于降雪强度大的地区时，可适当加大其的排水坡度。

5.1.3 吉林省金属屋面的室内外温差会比较大，在设计中如果不注意热桥的处理，就很容易出现结露现象。防结露设计应符合现行国家标准《民用建筑热工设计规范》GB 50176的规定。

5.1.4 金属屋面通常被设计成面板部分开放式构造，容许水蒸气排出，但如果未设置隔汽层，则水蒸气会进入室内，或者室内的水蒸气也会进入到屋面系统内部，对定向岩棉板产生破坏，从而影响金属屋面的正常使用，因此应设置隔汽层，隔汽层一般应铺设于保温层下方。

5.1.5 定向岩棉板虽针对传统岩棉板进行升级处理，但仍属于岩棉制品，未能改变其抗拉强度低的物理性能，所以在设计时应根据项目的实际情况进行抗风荷载设计。我省地处严寒地区，节能设计尤其重要。应重点进行热工设计，满足国家及我省的相关节能设计标准。

5.1.6 锚栓在基层墙体中的承载力排序是：普通混凝土墙体、实心砌块墙体、蒸压加气混凝土砌块墙体、混凝土空心砌块墙体和多孔砖砌块墙体等。在空心砖或多孔砖砌体基层墙体上使用锚栓的可靠性较差，因此不宜使用依靠锚栓提供抗风荷载承载力的定向岩棉板薄抹灰外墙外保温系统。

5.1.7 门窗洞口、出挑构件、封闭阳台等是热桥集中的重点部位，传热损失相当大，因此应采取保温技术措施，对于各类固定于基层墙体的金属构件或支架、锚栓、穿墙管道等应考虑他们的热桥影响，并采取相应的断热桥措施。

5.1.8 严寒地区要严格避免因渗水所引发的保温材料性能下降和冻胀的发生，本条对定向岩棉板薄抹灰外墙外保温工程的防水防裂设计提出要求。

5.1.11 定向岩棉板薄抹灰外墙外保温系统用于民用建筑的外墙保温时，应按国家现行有关标准的规定经节能计算后确定。厚度的计算方法和计算参数可按照现行国家标准《民用建筑热工设计规范》GB 50176等的规定执行。

5.1.12 定向岩棉板在生产和安装等各方面存在一定的不稳定性，因此在实际工程应用时，应对定向岩棉板标称的导热系数进行一定的修正。

5.1.13 本条依据《建筑外墙防水工程技术规程》JGJ/T 235-2011第5.2.2条第2款。

## 5.2  屋面保温工程

5.2.1 金属屋面平板的连接方式与金属板幕墙的面板的连接方式基本相似，连接设计时处可以参考条文中所提及的若干规范，亦可参考现行行业标准《金属与石材幕墙工程技术规范》JGJ 133的相关规定。

5.2.2 当选用压型钢板时，考虑屋面的性能和工程质量，对金属板材的厚度做出规定。

## 5.3  薄抹灰外墙外保温系统

# 5.3.3 本条明确了设置托架的要求。当建筑高度大于80m时，应专项论证后方可实施

5.3.8 本条明确了玻纤网铺设的设计要求。门窗洞口四角部位应力集中，采取加强措施

# 6  施工

## 6.1  一般规定

6.1.1 施工时材料的性能不受影响是保证外保温工程质量的重要前置条件，因此定向岩棉板进场之后，妥善的存放是必要的。

6.1.2 对加工好的半成品、成品构件进行保护，在构件存放、搬运和吊装时，应防止碰撞、损坏和污染构件。用于金属屋面保温工程的定向岩棉板材料应在室内储存并采取有效的保护措施

## 6.2  屋面保温工程

6.2.1 安装施工是保证金属屋面工程质量的关键，因此为保证施工质量，要求安装施工单位单独编制施工组织设计方案。

6.2.2 当建筑物采用定向岩棉板金属屋面时，通常为钢结构工程，会出现与主体结构施工、设备安装和室内装饰等工程的交叉作业，为保证施工人员安全，应在施工层的下方设置防护网进行防护。

## 6.3  薄抹灰外墙外保温工程

6.3.1 施工人员的操作对于节能效果影响较大，且许多节能材料和工艺对某些施工人员来说可能并不熟悉，故应在施工前对相关人员进行技术交底和必要的实际操作培训，技术交底和培训应留有记录。

6.3.2 为了保证定向岩棉板薄抹灰外墙外保温工程的质量，施工前在现场对胶粘剂与基层墙体的拉伸粘结强度的检测，以及对锚栓的抗拉承载力的检测是必不可少的。这是保证定向岩棉板薄抹灰外墙外保温工程安全性能以及检验施工方案可行性的重要措施。

6.3.3 样板工程不仅可直观地看到岩棉保温材料的质量与工艺状况，还可以对材料、做法、效果等进行直接检查，并可以作为验收的参照实物标准。样板墙方法主要适用于重复采用同样建筑节能设计的墙面和构造做法，制作时应采用相同的材料和工艺在现场制作，应经各相关单位确认方可进行施工。施工中应注意样板墙的技术资料（材料、工艺、验收资料）应纳入工程技术档案。

6.3.4 定向岩棉板有严格的安装方向要求，实际施工应格外关注安装方向，保证系统性能。

6.3.5 本条依据现行行业标准《外墙外保温工程技术标准》JGJ 144相关条款制定。环境温度和基层墙体温度过低会导致胶粘剂、抹面胶浆早期强度发展迟缓；大风可能破坏粘结剂的初粘力；雨淋甚至兩水冲刷的危害是增加岩棉类保温材料自重、降低粘结强度，从而加大脱落风险；夏季的直射阳光可能加速聚合物水泥砂浆的水分蒸发。中途遇雨，应做雨后检查，雨后检查是为评估脱落风险，如无风险，则待裸露的岩棉保温材料干燥后方可继续施工；如有脱落风险应铲下返工。

6.3.7坚实平整的墙体基面是建立一个连接牢固、外观平整的外墙外保温系统的基础。

6.3.11 胶粘剂操作时间应控制在2h或按产品说明书中规定的时间用完，就能保证拉伸粘结强度下限值。

6.3.12 定向岩棉保温板粘结失效一般从保温板的边、角处开始，玻纤网翻包可有效加强边角处粘结力。

6.3.13 界面处理有助于改善粘结破坏位置，可遮盖岩棉的表面纤维，改善其施工性能，减轻岩棉纤维对施工人员皮肤的刺激。

6.3.15 应注意钻头直径与锚栓套管直径相匹配，钻孔直径大会造成锚栓在基层墙体内的抗拉承载力降低，钻孔直径小会造成锚栓安装困难。

# 7  验收

## 7.1  屋面保温工程

Ⅰ  一般规定

7.1.3 定向岩棉板金属屋面一般对外观质量要求比较高，因此其实体验收应分别进行观感检验和抽样检验。

金属屋面工程一般体量较大，同一工程的做法比较单一，因此其检验批的设定相对放大一些。由于天沟或排水槽是金属屋面工程的防水薄弱环节，应作为重点检验对象，因此本条对此分项单独设置了检验批。由于国内各种金属屋面的种类、结构形式、造型等层出不穷，本条不能完全包含其中，因此对于特殊的金属屋面工程，其检验批的划分可由监理（建设）单位和施工单位根据工艺特点、工程规模等因素共同协商确定。

7.1.6 定向岩棉板金属屋面验收，包括资料检查和工程实体检查两部分。工程资料是施工过程质量控制和材料质量控制的重要依据，对资料进行检查是工程验收的一个重要组成部分。

当定向岩棉板金属屋面当使用起粘结作用的硅酮结构密封胶时，为保证系统安全性，使用前应对其邵氏硬度、拉伸粘结强度、相容性进行复试。

按照现行国家标准《建筑幕墙》GB/T 21086的要求，选用新材料新工艺的金属屋面工程，应按照设计要求进行相关的性能检测，并提交相应的检测报告。

定向岩棉板保温金属屋面的防雷装置应和主体工程的防雷装置同时测试，以保证防雷效果的完整性。

天沟和排水槽是金属屋面工程一个重要的子分部工程，也是施工的难点，因此应对排水槽做48h蓄水试验，并做好相应记录。

Ⅱ  主控项目

7.1.8 本条规定了定向岩棉板保温金属屋面工程抽样检查的数量。

Ⅲ  一般项目

7.1.10 本条是对采用框支承结构的定向岩棉板保温金属屋面观感检验的质量要求。天沟或排水槽的坡度和坡向应符合设计要求，以保证排水通畅，防止过多积水造成其变形乃至坍塌的现象；板材焊缝应光滑流畅，不应有焊接缺陷，以防止出现雨水渗漏现象；完成后的整体屋面应做淋水实验，天沟和排水槽应做蓄水试验，并且不应出现渗漏现象。

在验收时应重点检查变形缝、天窗、排气窗、屋面检修口、防雷装置以及出屋面构造物等部位，检查其节点做法是否合理，安装是否牢固，搭接顺序是否正确，是否影响定向岩棉板的性能等。

## 7.2  外墙外保温工程

Ⅰ  一般规定

7.2.5 本条规定的定向岩棉板薄抹灰外墙外保温系统在节能保温工程施工过程中应进行的隐蔽工程验收内容。

7.2.6 本条说明了检验批质量验收的合格规定，主控项目与一般项目的验收在严格程度上存在区别。

7.2.7 本条规定的原则与现行国家标准《建筑节能工程施工质量验收标准》GB 50411保持一致，应注意外墙外保温检验批划分并非是唯一或绝对的，当遇到较为特殊的情况时，检验批的划分也可根据方便施工与验收的原则，由监理（建设）单位与施工单位共同商定。

Ⅱ  主控项目

7.2.9 定向岩棉板薄抹灰外墙外保温工程使用的系统及组成材料的品种、规格等应符合设计要求，不能随意改变和替代。在材料进场时通过目视和尺量、称重等方法检查，并对其质量证明文件进行核查确定。

7.2.10 本条列出了定向岩棉板薄抹灰外墙外保温工程采用的定向岩棉板、胶粘剂、抹面胺浆、玻纤网、锚栓等进场复验的具体项目。复验的实验方法应遵守相应产品的试验方法标准。

7.2.11 为了保证定向岩棉板薄抹灰外墙外保温工程质量，需要对基层墙体行处理，然后进行保温层施工。基层墙体处理对于保证安全和节能效果很重要，由于基层墙体处理属于隐蔽工程，事后无法检查。本条强调对基层墙体处理应按照设计和施工方案要求进行，并规定全数检查。

7.2.13 以粘锚结合为固定方式的岩棉条薄抹灰外墙外保温系统，有效粘结面积及粘结强度至关重要，有效粘结面积应认真核查隐蔽工程验收记录，粘结强度应进行现场拉拔检验。锚栓的锚固性能也至关重要，应进行现场拉拔检验。

7.2.14 施工产生的墙体缺陷往往成为热桥，应采取保温密封措施进行修补。

Ⅲ  一般项目

7.2.16 本条所指的门窗洞口的侧面，即与外墙面垂直的4个小面。这些部位容易出现热桥或保温层缺陷。对于外墙和毗邻不供暖空间墙体上的上述部位，以及凸窗外凸部分的四周墙面和地面，均应按设计要求采取隔断热桥或节能保温措施。当设计未对上述部位提出要求时，施工单位应同设计、建设或监理单位联系，采取处理措施。

7.2.17 我省均为严寒地区，为保证系统的性能要求，对外抹面材料的耐候性能做出要求。

7.2.19 本条是对玻纤网的施工要求。玻纤网的铺设属于隐蔽工程，其质量缺陷完工后难以发现，故施工中应加强管理和严格要求。

7.2.20 本条主要要求容易碰撞部位、破损部位的保温层不被破坏。具体防止开裂和破损的加强措施通常有设计方或施工技术方案确定。

7.2.21 定向岩棉板薄抹灰外墙外保温施工的外观效果，其平整度、垂直度以及阴阳角方正等均取决于岩棉保温材料安装的质量，此道工序属于隐蔽工程验收，故施工中应加强管理和严格要求。

7.2.22 定向岩棉板薄抹灰外墙外保温施工最终观感质量反映在抹面层上，其表面平整状况、立面垂直效果，线条的顺直等均影响到外立面验 收质量，因此要严格要求。

7.2.24 本条是对定向岩棉板薄抹灰外墙外保温工程饰面层质量的规定。除应符合设计要求和现行国家标准《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB 50210的规定外，本条提出三款要求，主要目的是防止该系统出现安全问题和保温失效的问题。